Описание объекта закупки

  - Способ определения поставщика: Аукцион  в электронной форме.

  - Предмет государственного контракта: Поставка технических средств реабилитации инвалидам  в 2018 году. Подгузники для взрослых.  Количество: 40800 изделий.

| Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | Кол-во (шт.) |
| --- | --- |
| Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): верхний покровный слой, распределительный слой, абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев, защитный слой, нижний покровный слой, барьерные элементы, фиксирующие элементы, индикатор наполнения подгузника (при наличии). Допускается отсутствие распределительного и нижнего покровного слоев. При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой. Подгузники могут быть в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующими элементами. Подгузники могут быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, нанесенными на всю поверхность или в виде полосок, обеспечивающими дополнительную защиту кожи человека от раздражения при соприкосновении с мочой и калом (вазелин, лосьон и др.). В подгузниках не допускаются внешние дефекты — механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Для подгузников применяют следующие материалы: для верхнего и нижнего покровных слоев, барьерных элементов: нетканый материал или другие материалы с показателями качества, обеспечивающими качество подгузников в соответствии с требованиями ГОСТ Р55082-2012, для распределительного слоя: нетканый материал или бумагу бытового и санитарно-гигиенического назначения массой бумаги (материала) площадью 1м2 не более 25,0г из целлюлозы и древесной массы. Не допускается использование бумаги для изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения, изготовленной из бумажной и картонной макулатуры по ГОСТ 10700. для абсорбирующего слоя: волокнистые полуфабрикаты преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное волокно с добавлением химических волокон или без них) и супер абсорбент на основе полимеров акриловой кислоты, для защитного слоя: полимерную пленку толщиной не более 30 мкм Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников. Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными. Подгузники должны соответствовать пункту 5.10.2. ГОСТ Р 55082-2012: полное влагопоглощение — не менее 2800 гр. Сорбционная способность после центрифугирования - не менее 560 гр. Обратная сорбция — не более 4,4 гр. Скорость впитывания — не менее 2,3 см3/с. Поставка должна осуществляется по месту жительства инвалида (на условиях DDP). Подгузники для взрослых: размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см.), с полным влагопоглощением не менее 2800 г. | 40800 |