Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалида протезами голени модульного типа и протезами голени для купания.

Протезы голени модульного типа и протезы голени для купания изготавливаются с учетом анатомических дефектов нижних конечностей индивидуально для инвалида.

| № п/п | Наименование изделия | Технические характеристики изделия. | Кол- во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени модульного типа | Приемная гильза голени индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. Материал постоянной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Изготовление пробных гильз из термопласта. Крепление на пациенте при помощи силиконового чехла, выполненного из силиконов двух видов жесткости, имеющего волнистую структуру и замкового устройства для полимерных чехлов. Регулировочно - соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам пациента. Энергосберегающая карбоновая стопа для пациентов среднего уровня двигательной активности с расщепленной носочной и пяточной частью. Косметическая оболочка – модульная полужесткая. Покрытие косметической оболочки – чулки ортопедические перлоновые. | 2 |
| 2 | Протез голени для купания. | Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. Материал постоянной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Изготовление пробных гильз из термопласта. Крепление на пациенте за счет силиконового чехла и замка. Дополнительное применение внешнего элемента крепления - наколенника. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам пациента и являются влагостойкими изделиями. Влагостойкая стопа с противоскользящей подошвенной частью. Косметическая оболочка жесткая из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. | 2 |
| Итого: |  | 4 |

Требование к качеству работ

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro. ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний. ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний.

Проведение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов должно осуществляться при наличии деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия.

Срок выполнения работ: выполнение работ в срок, не превышающий 60 календарных дней с момента обращения инвалида с направлением к Исполнителю, но не позднее 31.10.2018 г.

Требования к месту выполнения работ.

Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя.

Доставка готового изделия - по месту фактического проживания инвалида (в пределах Тамбовской области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему готовое изделие по месту нахождения Исполнителя.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ

Гарантийный срок устанавливается 1 год со дня выдачи готового изделия.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида изделия бесплатно.