Описание объекта закупки –

(техническое задание) на поставку технических средств реабилитации - абсорбирующего белья - впитывающих простыней (пеленок) для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Свердловской области   в 2018 году

Наименование товара

Классификация абсорбирующего белья представлена в Национальном стандарте Российской Федерации  ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,  код двухуровневой классификации 09 30.

Требования к качеству товара

В абсорбирующем белье не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Подтверждением качества товара является: регистрационное удостоверение, сертификат соответствия / декларация.

Требования к техническим характеристикам товара

Абсорбирующее белье - многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем.

Требования к безопасности товара

Материалы, применяемые для изготовления абсорбирующего белья - впитывающие простыни (пеленки) не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не вызывать аллергических реакций у инвалида при соприкосновении с открытыми участками кожи.

Допускается использование материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.

Требования к функциональным характеристикам

абсорбирующий слой: Внутренний основной впитывающий слой белья, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них).

впитывающая пеленка (абсорбирующая пеленка): Абсорбирующее белье для инвалидов, предназначенное для дополнительной защиты постельного белья от протекания и используемое вместе с подгузниками (памперсами), впитывающими трусами или прокладками.
          впитывающая простынь (абсорбирующая простынь): Абсорбирующее белье для инвалидов, предназначенное для обеспечения впитывания мочи и/или жидкого кала и защиты постели и/или сиденья от протекания.

Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем):
- верхний покровный;
- абсорбирующий;
- нижний покровный.
          Допускается выпускать белье, состоящее из большего количества слоев, но не менее трех. 
          Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными.
           В белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.
           Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья.
            Отмарывание краски печатного изображения (4.5) не допускается.
                                    Размеры белья (длина ширина) должны быть не менее:
- 400  600 мм;
- 600  600 мм;
- 600   900 мм.
          Абсорбционная способность должна быть:
- от 400 до 500 мл для белья размером не менее 400600 мм;
- от 800 до 1200 мл для белья размером не менее 600600 мм;
- от 1200 до 1900 мл для белья размером не менее 600900 мм.
          Обратная сорбция должна быть не более 5 г.
         Скорость впитывания должна быть не менее 2 см/с.

Средний срок годности белья - не менее 3 лет с момента изготовления

## Маркировка

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;
- наименование страны-изготовителя;
- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);
- наименование белья;
- товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);
- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);
- указания по утилизации белья: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;
- наименование материала(-ов);
- информацию о наличии специальных ингредиентов;
- отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);
- номер артикула (при наличии);
- количество белья в упаковке;
- номер партии (серии);
- слова "Для однократного применения";
- слово "Нестерильно";
- слово "Нетоксично";
- дату (месяц, год) изготовления;
- срок годности, устанавливаемый изготовителем;
- штриховой код (при наличии);
- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);
- номер и дату регистрационного удостоверения.
              Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение и др.
             Допускается использовать необходимые международные символы. 
             Допускается дополнительно наносить основную информацию о белье (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой.
              Не допускается наносить информацию о специальных свойствах белья, например: "защищает кожу от раздражения", "поглощает запах", "воздухопроницаемый", "экологически чистый" и т.п. без соответствующего документального подтверждения.
               Маркировка должна быть нанесена на русском языке.

Упаковка

Белье в количестве, определяемом предприятием-изготовителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки или коробки по или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность белья при транспортировании и хранении.
Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.
В один пакет, пачку или коробку упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).
           Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья.
          Транспортирование изделий  должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Поставщик должен взять на себя все расходы, связанные с заменой некачественных технических средств реабилитации  на качественные  на основании соответствующего акта, претензии инвалида. Замена абсорбирующего белья (пеленок) должна быть осуществлена в течение пяти дней с момента получения претензии. В случае повреждения технических средств реабилитации при доставке инвалиду  все расходы несет поставщик.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Срок годности абсорбирующего белья -  на момент выдачи изделий должен быть не менее 12 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Срок поставки:  до 01.09.2018 -100%

Способ доставки товара на условиях DDP согласовывается с Получателем (по месту жительства, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения Поставщика).

Поставка абсорбирующего белья – впитывающих простыней (пеленок) для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Свердловской области:

в городах:  Березовский; Верхняя Пышма, Новоуральск;

в районах г.Екатеринбурга: Кировский, Железнодорожный, Орджоникидзевский, Верх-Исетский, Октябрьский, Чкаловский, Ленинский;

в районах: Сысертский, Арамиль.

Количество  265 600  шт.

| Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование изделия | Впитывающая способность | Кол-во изделий, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 22-01-01 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 х 60 см | Впитываемость изделия от 400 до 500 мл | 4 000 |
| 22-01-02 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см | Впитываемость изделия от 800 до 1200 мл | 8 200 |
| 22-01-03 | Впитывающие простыни (пеленки) размер 60 х 90 см | Впитываемость изделия от 1200 до 1900 мл | 253 400 |

*Приказ от 13.02.2018 № 86 н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-Р