Руководителю контрактной службы

Государственного учреждения — Иркутского

регионального отделения Фонда социального

страхования Российской Федерации

И.А. Ковтун

.

Техническое задание

Наименование структурного подразделения, для которого осуществляется закупка -

отдел страхования профессиональных рисков.

Объект закупки -  Поставка технических средств реабилитации (подгузников для взрослых) для обеспечения в 2018 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастного случая на производстве.

| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Цена за единицу (руб.) | Кол-во шт. | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгузники для взрослых, размер "S"( объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400г., обратная сорбция не более 4,4г., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с | Подгузник для взрослых: многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Гигиенические показатели подгузников, обеспечивающие их безопасность для здоровья человека, должны соответствовать нормативам. Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Конструкция подгузника включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): - верхний покровный слой; - распределительный слой, который состоит из нетканого материала. - абсорбирующий слой включает волокнистые полуфабрикаты преимущественно древесного происхожде6ния (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбент на основе полимера акриловой кислоты; - защитный слой должен представлять собой полимерную пленку. Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников. - нижний покровный слой: - барьерные элементы водонепрницаемы; - фиксирующие элементы; - индикатор наполнения подгузника (при наличии). Допускается изготовлять подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев. При отсутствии нижнего покровного слоя его функции выполняет защитный слой. Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузников. Швы должны быть непрерывными. В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрывы края, разрезы повреждения фиксирующих элементов и т. п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые вооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников указывают в технической документации на конкретные подгузники или группу подгузников. | 34,47 | 900 | 31 023,00 |
| Подгузники для взрослых, размер "M"( объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800г., обратная сорбция не более 4,4г., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с |  | 34,08 | 14 300 | 487 344,00 |
| Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000г., обратная сорбция не более 4,4г., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с |  | 40,30 | 11 200 | 451 360,00 |
| Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800г., обратная сорбция не более 4,4г., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с |  | 51,33 | 4 770 | 244 844,10 |
| Итого: |  |  | 31 170 | 1214 571,10 |

Требования к безопасности, экологической безопасности товара.

Подгузники для взрослых соответствуют требованиям серии ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых», ГОСТ ИСО 10993.1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993.5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993.10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Сырье и материалы для изготовления подгузников для взрослых разрешены к применению. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

При использовании подгузников по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование подгузников по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Требования к хранению, упаковке товара, маркировке.

Хранение подгузников должно осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка подгузников должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку должна быть нанесена на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке.

Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

наименование страны-изготовителя; наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии); наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии); правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста); указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания; информацию о наличии специальных ингредиентов; отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста); номер артикула (при наличии);  количество подгузников в упаковке; дату (месяц, год) изготовления; срок годности, устанавливаемый изготовителем; обозначение настоящего стандарта; штриховой код (при наличии).

Сроки гарантии - данные средства являются одноразовой продукцией, в связи с чем срок предоставления гарантии качества подгузников не устанавливается, но указан срок годности продукции и условия хранения.

Срок годности - остаточный срок годности продукции на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем Товара срока годности

Размер обеспечения заявки -1 %

Размер обеспечения исполнения Государственного контракта-10%

Общее количество технических средств реабилитации – 31 170 шт. на сумму 1 214 571,10(один миллион двести четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 10 копеек.

Срок поставки по 20 ноября 2018г.

Срок действия контракта до 29 декабря 2018 г. Цена должна оставаться неизменной в течение всего срока действия Государственного контракта.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: начальная максимальная цена контракта рассчитана методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013г. №567, на основании полученной ценовой информации (от 19.01.2018г. Вх. №07-21/3807-154 отв ; от 23.01.2018г. Вх. №07-21/3807-156отв; от 23.01.2018г. Вх. №07-21/3807-158отв.).

Место поставки: Иркутская область, по месту жительства Получателей.

Консультант отдела страхования профессиональных рисков   ___________   И.П. Краснопеева

«____» ______________2018г.

Согласовано:

Заместитель управляющего                                                          ___________    Е.Е. Дергаусов

Начальник   отдела страхования профессиональных                ____________   С.А. Якимова

рисков

Начальник планово-

экономического отдела                                                              _____________    Т.В. Стрельцова