Заказ на товар

Подгузники (далее - ТСР) для инвалидов, страдающих недержанием мочи и кала, по медицинским показаниям.

Общее количество поставляемого товара – 193 000 штук:

Подгузники для взрослых размер «М»

143 370 штук.

Минимальный объем талии/бедер не более 70 см.

Максимальный объем талии/бедер не менее 120 см.

Полное влагопоглощение подгузника – не менее 1800 г.

Форма подгузника – анатомическая.

Гипоаллергеность подгузника – наличие.

Верхний покровный слой подгузника – воздухопроницаемый мягкий нетканый материал.

Распределительный слой подгузника – воздухопроницаемый нетканый материал.

Абсорбирующий слой подгузника – распушенная целлюлоза с абсорбентом.

Обратная сорбция – не более 4.4 г.

Скорость впитывания – не менее 2.3 см³/с.

Защитный слой – полимерная пленка толщиной не более 30 мкм.

Фиксирующие элементы – застежки-"липучки" с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу.

Барьерные элементы – боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу.

Индикатор наполнения – наличие.

Подгузники для взрослых размер «ХL»

49 630 штук.

Минимальный объем талии/бедер не более 120 см.

Максимальный объем талии/бедер не менее 175 см.

Полное влагопоглощение подгузника – не менее 2800 г.

Форма подгузника – анатомическая.

Гипоаллергеность подгузника – наличие.

Верхний покровный слой подгузника – воздухопроницаемый мягкий нетканый материал.

Распределительный слой подгузника – воздухопроницаемый нетканый материал. Абсорбирующий слой подгузника – распушенная целлюлоза с абсорбентом.

Обратная сорбция – не более 4.4 г.

Скорость впитывания – не менее 2.3 см³/с.

Защитный слой – полимерная пленка толщиной не более 30 мкм.

Фиксирующие элементы – застежки-"липучки" с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу.

Барьерные элементы – боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу.

Индикатор наполнения – наличие.