Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения инвалидов

Требования к качеству работ

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007. «Протезы конечностей и ортезы наружные требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования» и требованиям Государственного стандарта Российской Федерации

Протезы нижних конечностей должны собираться из узлов, соответствующих требованиям ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний» с учетом предельной массы тела и активности Получателей. Протезы нижних конечностей должны быть прочными и выдерживать нагрузку при его применении Получателями способом, назначенным Исполнителем и установленным в инструкции по применению по ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные требования и методы испытаний».

Приемные гильзы и элементы крепления протезов нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний».Не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Узлы протеза должны быть устойчивыми  к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи).

Металлические детали должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Приемная гильза протеза нижней конечности должна быть индивидуального изготовления (по слепку с культи или по модели, изготовленной с помощью электронной версии) или максимальной готовности (металлические или из композиционных материалов). Гильзы максимальной готовности должны быть изготовлены по образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке. Внутренняя форма приемной гильзы должна соответствовать индивидуальным параметрам культи конечности в приданном положении и не оказывать чрезмерного давления на культю при нагрузке и без нее.

Косметические элементы могут состоять из облицовки (наполнителя) и оболочки (покрытия). Внешние обводы облицовки должны имитировать внешний вид сохранившейся конечности при односторонней ампутации, при двусторонней ампутации их определяют по антропометрическим данным человека. Оболочки и покрытия протезов нижних конечностей должны имитировать цвет кожного покрова человека.

Постоянный протез нижней конечности предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза.

Лечебно-тренировочный протез нижней конечности назначается после ампутации нижней конечности в целях формирования культи и адаптации инвалида к протезу и приобретения навыков ходьбы.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателей восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателей протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При необходимости отправка протезов к месту нахождения Получателей должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Временная противокоррозионная защита протеза нижних конечностей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические», а именно:

- Протезы голени и бедра модульного типа - не менее 12 месяцев;

- Протезы голени и бедра немодульного типа – не менее 7 месяцев;

- Протез голени и бедра  лечебно-тренировочные – не менее 7 месяцев.

В течение этого срока исполнитель производит замену или ремонт изделия бесплатно. Проезд инвалидов,  в том числе с сопровождающими лицами  к месту проведения гарантийного ремонта или замены изделия оплачивается предприятием-изготовителем.

Исполнитель должен предоставить декларацию о соответствии, либо сертификат соответствия (в случае, если на выполняемые работы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" предусмотрено оформление указанных документов) до приемки результатов выполненных работ.

Место, условия и сроки выполнения работ

Срок выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения контракта и по 20.12.2018 года.

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту изготовления изделия по индивидуальным заказам получателей.

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено контрактом, исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Форма, сроки и порядок оплаты работ

Оплата производится по мере поступления средств из Федерального бюджета по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Заказчиком счета, акта выполненных работ, расходных накладных, отрывных талонов к Направлениям, реестра выполненных работ.

Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий инвалиду и другие расходы по исполнению государственного контракта.

Протезы нижних конечностей в количестве 10 изделий.

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик изделия* | Наименование используемого товара | Показатель характеристики используемого товара | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Кол-во изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный с силиконовым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на оcнове акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются силиконовые чехлы с волнистой структурой и текстильным покрытием, длина матрицы 10 мм, толщина стенки 3 мм. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа со средней и высокой степенью энергосбережения. Тип протеза: постоянный. | Силиконовый чехол | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии) | 2 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки- | модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки - | чулки ортопедические перлоновые или силоновые |  |  |
|  |  | Приемная гильза индивидуальная | Наличие |  |  |
|  |  | Одна пробная гильза | Наличие |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |  |  |
|  |  | В качестве вкладного элемента применяются силиконовые чехлы с волнистой структурой и текстильным покрытием | Наличие |  |  |
|  |  | Длина матрицы | не менее 10 мм |  |  |
|  |  | Толщина стенки | не менее 3 мм |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа со средней и высокой степенью энергосбережения | Наличие |  |  |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени без силиконового чехла модульный. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – чулки силоновые, покрытие – защитное пленочное. Приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление с использованием вакуумной мембраны и наколенника, профиль наколенника утолщен в области краев приемной гильзы для увеличения его прочности и износостойкости. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа углепластиковая с высоким уровнем энергосбережения с подвижной щиколоткой. Тип протеза: постоянный. | Силиконовый чехол | Отсутствие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии) | 1 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая | Наличие |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки – чулки силоновые | Наличие |  |  |
|  |  | Покрытие - защитное пленочное | Наличие |  |  |
|  |  | Приемная гильза индивидуальная | Наличие |  |  |
|  |  | Одна пробная гильза | Наличие |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление с использованием вакуумной мембраны и наколенника | Наличие |  |  |
|  |  | Профиль наколенника утолщен в области краев приемной гильзы для увеличения его прочности и износостойкости | Наличие |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа углепластиковая с высоким уровнем энергосбережения с подвижной щиколоткой | Наличие |  |  |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный без силиконового чехла. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические силоновые. Приемная гильза индивидуальная ( одна пробная гильза). Материал унифицированной постоянной гильзы слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладных гильз из термопластичных материалов. Крепление протеза индивидуальное при помощи эластичного бандажа. Коленный модуль с тормозом для комфортной ходьбы, моноцентрический с пневматическим управлением фазы переноса. Вес узла 840 г., угол сгибания 135 град., для 2-го и 3-го уровня активности. Стопа углепластиковая энергосберегающая для 2-3 уровня активности, должна иметь переходный элемент в виде пирамиды. Тип протеза: постоянный. | Силиконовый чехол | Отсутствие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии) | 1 |
|  |  | КоКосметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические силоновые. | Наличие |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная | Наличие |  |  |
|  |  | Одна пробная гильза | Наличие |  |  |
|  |  | Материал унифицированной постоянной гильзы слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |  |  |
|  |  | Допускается применение вкладных гильз из термопластичных материалов | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление протеза индивидуальное при помощи эластичного бандажа | Наличие |  |  |
|  |  | Коленный модульный модуль с тормозом для комфортной ходьбы, моноцентрический с пневматическим управлением фазы переноса | Наличие |  |  |
|  |  | Вес узла 840 г., угол сгибания 135 град., для 2-го и 3-го уровня активности. | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа углепластиковая энергосберегающая для 2-3 уровня активности, | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа имеет переходный элемент в виде пирамиды | Наличие |  |  |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный без силиконового чехла. Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические силоновые. Приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал унифицированной постоянной гильзы должен быть слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладных гильз из термопластичных материалов. Крепление протеза при помощи эластичного бандажа. Коленный модуль, регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Коленный модуль пневматический одноосный с фиксацией под нагрузкой и раздельными регулировками сгибания и разгибания. Вес узла 780 гр., угол ьсгибания 150 град., для пациентов 2-3 группы активности. Поворотный РСУ из нержавеющей стали, в верхней части снабжен 4-мя юстировочными винтами, рабочая высота 22 см. Стопа углепластиковая энергосберегающая для 2-3 уровня активности, должна иметь переходный элемент в виде пирамиды. Тип протеза-постоянный. | Силиконовый чехол | Отсутствие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии) | 1 |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические силоновые. | Наличие |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная | Наличие |  |  |
|  |  | Одна пробная гильза | Наличие |  |  |
|  |  | Материал унифицированной постоянной гильзы слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |  |  |
|  |  | Допускается применение вкладных гильз из термопластичных материалов | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление протеза при помощи эластичного бандажа | Наличие |  |  |
|  |  | Коленный модуль, регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида | Наличие |  |  |
|  |  | Коленный модуль пневматический одноосный с фиксацией под нагрузкой и раздельными регулировками сгибания и разгибания. | Наличие |  |  |
|  |  | Вес узла 780 гр., угол сгибания 150 град., для пациентов 2-3 группы активности | Наличие |  |  |
|  |  | Поворотный РСУ из нержавеющей стали | Наличие |  |  |
|  |  | Юстировочные винты | Не менее 4-х |  |  |
|  |  | Стопа углепластиковая энергосберегающая для 2-3 уровня активности | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа имеет переходный элемент в виде пирамиды | Наличие |  |  |
| Протез голени для купания | Протез голени для купания – влагозащищенная протезная система. Встроенная голенная система и косметическая облицовка. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество пробных гильз – одна. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Подошва аквапротеза имеет специальную поверхность с защитой от проскальзывания. Тип протеза – протез для купания. | Влагозащищенная протезная система | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии) | 5 5 |
|  |  | Встроенная голенная система | Наличие |  |  |
|  |  | Косметическая облицовка | Наличие |  |  |
|  |  | Приемная гильза индивидуальная | Наличие |  |  |
|  |  | Одна пробная гильза | Наличие |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. | Наличие |  |  |
|  |  | Подошва аквапротеза имеет специальную поверхность с защитой от проскальзывания | Наличие |  |  |