Описание объекта закупки.

Выполнение работ по обеспечению инвалидов Ростовской области протезами.

Протез нижней конечности должен соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1 Оценка и исследования», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5 Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10 Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Протез должен соответствовать требованиям Федерального закона от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ.

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов протезами конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов конечностей пациентов с помощью протезов конечностей. Приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к безопасности работ.

Проведение работ по обеспечению инвалида протезом нижней конечности должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Требования к результатам работ.

Работы по обеспечению инвалида протезом нижней конечности считаются эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалида протезом выполняется с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

Срок использования протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №107н от 05.03.2021 «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» составляет не менее 2 лет.

Срок использования протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №107н от 05.03.2021 «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» составляет не менее 2 лет.

Срок гарантии протезов нижних конечностей не менее 12 месяцев.

Гарантийный срок должен устанавливаться со дня выдачи готового изделия.

Срок дополнительной гарантии качества товара, работ, услуг не превышает срока службы товара.

Выполнение работ по контракту осуществляется Исполнителем на основании сведений о Получателях, которым филиалом Заказчика выданы Направления на обеспечение изделиями. Прием, обслуживание, обучение пользованию и выдача протезно-ортопедических изделий осуществляется в стационарных пунктах, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30  июля 2015 года №527, в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Ростовская область).

Выполнение работ осуществляется в срок не более 60 календарных дней с момента получения Исполнителем Направлений, выданных филиалом Заказчика, но не позднее 12.12.2022.

| Наименование изделия | Функциональная характеристика | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный высокого уровня двигательной активности изготовлен по индивидуальному техпроцессу. Пробная приемная гильза по индивидуальному слепку с культи инвалида, постоянная гильза - из пластика на основе акриловых смол. Крепление протеза - чехол полимерный гелевый, средней плотности, без верхнего текстильного покрытия, с использованием замка для полимерных чехлов. Коленный шарнир многоосный, с двухкамерной пневматической системой регулирования фаз сгибания-разгибания, с интегрированным пружинным толкателем. Наличие поворотного адаптера. Стопа из углепластика с соединением сдвоенных пружинных элементов, гасящих ударные нагрузки при наступлении на пятку, обеспечивающая физиологический перекат. Стопа подходит для различной скорости ходьбы, в том числе и по пересеченной местности. Наличие гидравлического устройства бесступенчатой регулировки высоты каблука от 0 до 4 см. Несущие модули на нагрузку, соответствующие весу пациента - материал титан. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон); покрытие облицовки - чулки силоновые ортопедические. | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульного типа должен быть высокого уровня двигательной активности изготовлен по индивидуальному техпроцессу, постоянный. Пробная приемная гильза по индивидуальному слепку с культи инвалида, постоянная гильза из пластика на основе акриловых смол. Тип вкладного элемента из вспененных материалов. Стопа из углепластика с соединением сдвоенных пружинных элементов, гасящих ударные нагрузки при наступлении на пятку, обеспечивающий физиологический перекат. Стопа подходит для различной скорости ходьбы, в том числе и по пересеченной местности. Наличие гидравлического устройства бесступенчатой регулировки высоты каблука от 0 до 4 см. Несущие модули на нагрузку, соответствующие весу пациента - материал титан. Крепление протеза - чехол полимерный гелевый, средней плотности, с волнистой структурой, с использованием замка для полимерных чехлов. Косметическая облицовка полужесткая (эластичная); покрытие облицовки - чулки силоновые ортопедические. | 1 |
|  | 2 |