Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

на выполнение работ по обеспечению граждан протезами нижних конечностей

При составлении настоящего описания объекта закупки, использование других, не установленных в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании и о стандартизации, показателей, требований, условных обозначений и терминологии (далее так же - «не стандартные требования») свидетельствует о том, что такие не стандартные требования не регламентированы (то есть отсутствуют и (или) не являются достаточными) действующим законодательством РФ о техническом регулировании, в том числе документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ.

Использование нестандартных требований к характеристикам товара, требуемого к поставке, обусловлено потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемого к поставке товара данным потребностям.

Описание функциональных и технических характеристик:

Выполнение работ по обеспечению граждан протезами нижних конечностей (далее – протезы, изделия).

Протез нижней конечности - техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восстановления косметического и (или) функционального дефекта.

В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» протез – это наружное устройство, состоящее из отдельного элемента или сборки элементов, используемое для замещения полностью или частично отсутствующего или неполноценного сегмента нижней конечности.

Работы по обеспечению граждан протезами нижних конечностей предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Протезы должны соответствовать требованиям Межгосударственных стандартов ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий».

Для наиболее полного удовлетворения потребностей Получателей, а также для получения максимального реабилитационного эффекта, учитывая рекомендации медико-технического заключения, выполняемые работы должны включать в себя обеспечение протезами со следующими характеристиками:

| Наименование изделия, КТРУ/ ОКПД2 | Код параметра | Параметры технического средства реабилитации | Значения параметров | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (комплектация 1) 32.50.22.121 - Протезы внешние | 1 | Функционально-антропометрические данные | 7 |
|  | 1.1 | Уровень ампутации | По Пирогову и/ или по Сайму/ вычленение в голеностопном суставе/ нижняя треть голени/ средняя треть голени/ верхняя треть голени/ врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи голени |  |
|  | 1.2 | Состояние культи | Функциональная/ малофункциональная |  |
|  | 1.3 | Уровень активности | 1-2 |  |
|  | 2 | Приемная гильза |  |
|  | 2.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Приемная гильза наличие |  |
|  | 3 | Вкладные элементы |  |
|  | 3.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Вкладная гильза из вспененного полимера |  |
|  | 4 | Стопа |  |
|  | 4.2 | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | Стопа бесшарнирная/ стопа бесшарнирная полиуретановая/ стопа шарнирная/ стопа шарнирная полиуретановая/ стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством |  |
|  | 6 | Крепление |  |
|  | 6.2 | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | Анатомическое крепление/ манжет на бедро/ бандаж-наколенник/ кожаное крепление (пояс-уздечка) |  |
|  | 7 | Отделочные косметические элементы |  |
|  | 7.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Жесткая облицовка/ мягкая облицовка |  |
| 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (комплектация 2) 32.50.22.121 - Протезы внешние | 1 | Функционально-антропометрические данные | 1 |
|  | 1.1 | Уровень ампутации | По Пирогову и/ или по Сайму/ вычленение в голеностопном суставе/ нижняя треть голени/ средняя треть голени/ верхняя треть голени/ врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи голени |  |
|  | 1.2 | Состояние культи | Функциональная/ малофункциональная |  |
|  | 1.3 | Уровень активности | 1-2 |  |
|  | 2 | Приемная гильза |  |
|  | 2.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Приемная гильза наличие |  |
|  | 3 | Вкладные элементы |  |
|  | 3.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Вкладная гильза из вспененного полимера |  |
|  | 4 | Стопа |  |
|  | 4.2 | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | Стопа углепластиковая |  |
|  | 6 | Крепление |  |
|  | 6.2 | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | Анатомическое крепление/ манжет на бедро/ бандаж-наколенник/ кожаное крепление (пояс-уздечка)/ эластичный-наконечник |  |
|  | 7 | Отделочные косметические элементы |  |
|  | 7.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Жесткая облицовка/ мягкая облицовка |  |
| 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (комплектация 4) 32.50.22.121 - Протезы внешние | 1 | Функционально-антропометрические данные | 3 |
|  | 1.1 | Уровень ампутации | По Пирогову и/ или по Сайму/ вычленение в голеностопном суставе/ нижняя треть голени/ средняя треть голени/ верхняя треть голени/ врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи голени |  |
|  | 1.2 | Состояние культи | Функциональная/ малофункциональная |  |
|  | 1.3 | Уровень активности | 2-3 |  |
|  | 2 | Приемная гильза |  |
|  | 2.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Приемная гильза наличие |  |
|  | 3 | Вкладные элементы |  |
|  | 3.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Вкладная гильза из вспененного полимера |  |
|  | 4 | Стопа |  |
|  | 4.2 | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | Стопа бесшарнирная/ стопа бесшарнирная полиуретановая/ стопа шарнирная/ стопа шарнирная полиуретановая/ стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством |  |
|  | 6 | Крепление |  |
|  | 6.2 | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | Вакуумное крепление/ силиконовый наколенник/ замок полимерного чехла |  |
|  | 7 | Отделочные косметические элементы |  |
|  | 7.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Жесткая облицовка/ мягкая облицовка |  |
| 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (комплектация 1) 32.50.22.121 - Протезы внешние | 1 | Функционально-антропометрические данные | 7 |
|  | 1.1 | Уровень ампутации | Вычленение в коленном суставе/ нижняя треть бедра/ средняя треть бедра/ верхняя треть бедра/ врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедра |  |
|  | 1.2 | Состояние культи | Функциональная/ малофункциональная |  |
|  | 1.3 | Уровень активности | 1-2 |  |
|  | 2 | Приемная гильза |  |
|  | 2.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Приемная гильза наличие |  |
|  | 3 | Вкладные элементы |  |
|  | 3.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Вкладная гильза вспененного полиэтилена/ вкладная гильза вспененного полимера |  |
|  | 4 | Стопа |  |
|  | 4.2 | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | Стопа бесшарнирная/ стопа бесшарнирная полиуретановая/ стопа шарнирная/ стопа шарнирная полиуретановая/ стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством |  |
|  | 5 | Коленный модуль |  |
|  | 5.2 | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности |  |
|  | 7 | Крепление |  |
|  | 7.2 | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | Бандаж/ кожаное крепление/ индивидуальное |  |
|  | 8 | Отделочные косметические элементы |  |
|  | 8.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Жесткая облицовка/ мягкая облицовка |  |
| 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (комплектация 2) 32.50.22.121 - Протезы внешние | 1 | Функционально-антропометрические данные | 2 |
|  | 1.1 | Уровень ампутации | Вычленение в коленном суставе/ нижняя треть бедра/ средняя треть бедра/ верхняя треть бедра/ врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедра |  |
|  | 1.2 | Состояние культи | Функциональная/ малофункциональная |  |
|  | 1.3 | Уровень активности | 1-2 |  |
|  | 2 | Приемная гильза |  |
|  | 2.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Приемная гильза наличие |  |
|  | 3 | Вкладные элементы |  |
|  | 3.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Вкладная гильза из силикона/ вкладная гильза вспененного полиэтилена/ вкладная гильза вспененного полимера |  |
|  | 4 | Стопа |  |
|  | 4.2 | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | Стопа бесшарнирная/ стопа бесшарнирная полиуретановая/ стопа шарнирная/ стопа шарнирная полиуретановая/ стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством/ стопа со сдвоенными карбоновыми пружинами (энергосберегающая)/ стопа со сдвоенными карбоновыми пружинами (энергосберегающая) |  |
|  | 5 | Коленный модуль |  |
|  | 5.2 | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности |  |
|  | 7 | Крепление |  |
|  | 7.2 | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | Бандаж/ кожаное крепление/ индивидуальное/ замковый силиконовый лайнер/ вакуумное крепление |  |
|  | 8 | Отделочные косметические элементы |  |
|  | 8.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Жесткая облицовка/ мягкая облицовка |  |
| 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (комплектация 3) 32.50.22.121 - Протезы внешние | 1 | Функционально-антропометрические данные | 1 |
|  | 1.1 | Уровень ампутации | Вычленение в коленном суставе/ нижняя треть бедра/ средняя треть бедра/ верхняя треть бедра/ врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедра |  |
|  | 1.2 | Состояние культи | Функциональная/ малофункциональная |  |
|  | 1.3 | Уровень активности | 2-3 |  |
|  | 2 | Приемная гильза |  |
|  | 2.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Приемная гильза наличие |  |
|  | 3 | Вкладные элементы |  |
|  | 3.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Вкладная гильза из силикона |  |
|  | 4 | Стопа |  |
|  | 4.2 | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | Стопа бесшарнирная/ стопа бесшарнирная полиуретановая/ стопа шарнирная/ стопа шарнирная полиуретановая/ стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством |  |
|  | 5 | Коленный модуль |  |
|  | 5.2 | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности |  |
|  | 7 | Крепление |  |
|  | 7.2 | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | Замок полимерного чехла |  |
|  | 8 | Отделочные косметические элементы |  |
|  | 8.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Жесткая облицовка/ мягкая облицовка |  |
| 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (комплектация 4) 32.50.22.121 - Протезы внешние | 1 | Функционально-антропометрические данные | 1 |
|  | 1.1 | Уровень ампутации | Вычленение в коленном суставе/ нижняя треть бедра/ средняя треть бедра/ верхняя треть бедра/ врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедра |  |
|  | 1.2 | Состояние культи | Функциональная/ малофункциональная |  |
|  | 1.3 | Уровень активности | 2-3 |  |
|  | 2 | Приемная гильза |  |
|  | 2.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Приемная гильза наличие |  |
|  | 3 | Вкладные элементы |  |
|  | 3.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Вкладная гильза из силикона/ вкладная гильза вспененного полиэтилена/ вкладная гильза вспененного полимера |  |
|  | 4 | Стопа |  |
|  | 4.2 | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | Стопа углепластиковая/ стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) |  |
|  | 5 | Коленный модуль |  |
|  | 5.2 | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | Коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности/ коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности |  |
|  | 6 | Дополнительной функциональное устройство |  |
|  | 6.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Торсионное устройство/ торсионно-демпферное устройство/ устройство переключения высоты каблука/ поворотное устройство/ гидравлическая щиколотка с регулировкой флексий |  |
|  | 7 | Крепление |  |
|  | 7.2 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Бандаж/ кожаное крепление/ индивидуальное/ вакуумное крепление/ замок полимерного чехла/ вакуумное крепление |  |
|  | 8 | Отделочные косметические элементы |  |
|  | 8.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Жесткая облицовка/ мягкая облицовка |  |
| Итого | 22 |

- Знак «/» означает «или».

Вес пользователя – до 100 кг.

Выполняемые работы по обеспечению граждан протезами нижних конечностей должны производиться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого получателя, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности гражданина, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности. При этом, разновидности модулей (узлов, элементов) и конструктивные особенности модулей (узлов, элементов), в том числе вкладных элементов приемной гильзы, стопы, крепления, отделочных косметических элементов, изготавливаемых протезов должны соответствовать рекомендациям ИПРа и указываются в направлениях Заказчика.

В случае невозможности  выполнения работ по  обеспечению граждан протезами нижних конечностей в соответствии с рекомендациями ИПРа, указанными в направлении Заказчика, по причине их несоответствия анатомическим дефектам нижних конечностей,  физическому состоянию и индивидуальным особенностям гражданина, Исполнитель к работам не приступает  и направляет Заказчику заключение, в котором указывает выявленные несоответствия  и разновидности и особенности  модулей (узлов, элементов), которые необходимо предусмотреть в конструкции протеза для выполнения им своих технических, качественных и функциональных характеристик. Указанное заключение может быть использовано Заказчиком (с согласия гражданина) или гражданином для обращения во МСЭ в целях уточнения характеристик рекомендуемого средства реабилитации.

Выполнение работ по обеспечению граждан протезами нижних конечностей должно осуществляться Исполнителем лично, без привлечения соисполнителей.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями. Приемная гильза протеза должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пользователя, и предназначаться для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Протез должен быть прочным и выдерживать нагрузки при его применении пользователями

Протезы должны выдерживать ударные нагрузки, возникающие при падении с высоты 1 м на жесткую поверхность.

Индивидуальная схема построения протеза должна обеспечивать устойчивость пользователя в сагиттальной (подкосоустойчивость) и фронтальной плоскостях в состояниях статики и динамики.

Материалы приемных гильз, контактирующие с телом человека, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Материалы приемных гильз не должны деформироваться в процессе эксплуатации протеза.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Протезы должны быть устойчивы к воздействию средств дезинфекции и санитарно – гигиенической обработки.

Функциональный узел протеза должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

При наличии в конструкции протезов металлических частей, они должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. Работы по обеспечению граждан протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и, при необходимости, транспортировки к месту использования по назначению.

Протезы должны быть ремонтопригодными в течение всего срока службы.

Срок службы протезов нижних конечностей, в течение которого изделия сохраняют свои технические, качественные и функциональные характеристики должен составлять:

– протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии не менее 2 лет (для детей – не менее 1 года);

– протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии не менее 2 лет (для детей – не менее 1 года).

Требования к гарантийному сроку товара: гарантийный срок Изделия должен составлять 1 год со дня подписания Получателем акта сдачи-приемки.

Гарантийный ремонт протезов или замена изделий в связи с обеспечением изделиями ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера изделия должна осуществляться за счет Исполнителя в период гарантийного срока.

В соответствии с требованиями раздела 5 ГОСТ Р 59542-2021 Исполнитель обязан предоставить возможность обучения Получателей правилам пользования протезами.

В соответствии с требованиями п. 4.6 ГОСТ Р 59542-2021 после окончания пациентом курса по обучению пользованию протезом нижней конечности Исполнитель оформляет заключение о проведенном курсе и достигнутом медицинском реабилитационном эффекте в трех экземплярах - один экземпляр передается получателю, второй экземпляр остается у Исполнителя, третий экземпляр передается Заказчику с актом приема-передачи изделия Получателю.

Место выполнения работ: Алтайский край, в том числе в городах: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород в пунктах приема Получателей по адресам, указанным Исполнителем.

Пункты выдачи Изделий, организованные Исполнителем, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

График работы пункта(ов) выдачи должен обеспечивать возможность передачи Изделий Получателям 5 (Пять) дней в неделю, 40 (сорок) часов в неделю, при этом время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должно быть обеспечено присутствие представителя Исполнителя для возможности предоставления Получателям консультаций по техническим характеристикам Изделий. Пункты выдачи Изделий должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения изделий медицинского и санитарно-гигиенического назначения.

Вход в каждый пункт приема должен быть обозначен надписью (например, «Пункт выдачи ТСР»), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта приема.

Проход в пункт (пункты) приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для Получателей (в случае необходимости, пункты приема должны быть оборудованы пандусами для облегчения передвижения Получателей и соответствовать требованиям СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее – СП 59.13330.2020). Исполнителем должна быть обеспечена возможность самостоятельного передвижения Получателей по территории пункта (пунктов) приема, в том числе с помощью его работников, а также сменного кресла-коляски.

На территории пункта (пунктов) приема должны иметься туалетные комнаты, оборудованные для посещения Получателями в соответствии с п. 5.22. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87, со свободным доступом Получателей. При чем не менее 1 (одной) оборудованной для посещения Получателями в соответствии с п. 6.3.3, 6.3.6, 6.3.9 СП 59.13330.2020).

Пункт (пункты) приема должны иметь следующие условия доступности в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 года № 527 н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;

- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

- сопровождение Получателей, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;

- содействие Получателям при входе в объект и выходе из него, информирование Получателей о доступных маршрутах общественного транспорта;

- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа Получателей к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386 н.

Требования к порядку выполнения работ: выполнение работ осуществляется в течение 40 (сорока) календарных дней со дня получения Исполнителем направления, выдаваемого Заказчиком, в местах выполнения работ.

При выполнении работ необходимо осуществлять индивидуальное изготовление Получателям Изделий. Осуществлять прием Получателей или их представителей при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.