ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: выполнение работ по изготовлению чехлов на культи нижних конечностей

из полимерного материала (силиконовых) и обеспечению инвалидов.

| № п/п | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики изготавливаемого изделия; описание работ | Результат работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование изделия | Количество (шт.) |
| 1 | 1. Технология изготовления: Стандартный техпроцесс. | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) |  |
|  | 2. Комплектующие изделия: Чехол силиконовый, замковое устройство. |  | 50 |
|  | 3. Материал: Чехол изготавливается из силиконового геля. Замковое устройство изготавливается из нержавеющей стали. |  |  |
|  | 4. Внешний вид: Чехол телесного цвета, должен повторяет форму культи нижней конечности, в конусообразной верхушке чехла закрепляется замковое устройство цилиндрической формы. |  |  |
|  | 5. Подгонка к культе: Чехлы изготавливаются индивидуально, учитывая размер и особенности культи голени. Размеры чехла соответствуют длине окружности культи. |  |  |
|  | 6. Способ крепления: За счет эластичных свойств чехла должно происходить плотное и равномерное покрытие и охват культи по всей поверхности. Замковое устройство обеспечивает жесткое силовое крепление между чехлом и несущим модулем протеза. |  |  |
| 2 | 1. Технология изготовления: Стандартный техпроцесс. | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) |  |
|  | 2. Комплектующие изделия: Чехол силиконовый, замковое устройство. |  |  |
|  | 3. Материал: Чехол изготавливается из силиконового геля. Замковое устройство изготавливается из нержавеющей стали. |  | 30 |
|  | 4. Внешний вид: Чехол телесного цвета, должен повторять форму культи нижней конечности, в конусообразной верхушке чехла закрепляется замковое устройство цилиндрической формы. |  |  |
|  | 5. Подгонка к культе: Чехлы изготавливаются индивидуально, учитывая размер и особенности культи бедра. Размеры чехла соответствуют длине окружности культи. |  |  |
|  | 6. Способ крепления: За счет эластичных свойств чехла должно происходить плотное и равномерное покрытие и охват культи по всей поверхности. Замковое устройство обеспечивает жесткое силовое крепление между чехлом и несущим модулем протеза. |  |  |
|  | Итого: |  | 80 |

Требования к результатам работ. Чехлы предназначены для ношения на культе в протезе нижней конечности для уменьшения трения и нагрузки на кожу. Эластичные свойства чехла из полимерного материала способствует плотному и равномерному покрытию и охвату культи по всей поверхности. Высокий коэффициент сцепления, свойственный для силиконов, используется в чехлах для того, чтобы получить неподвижное сцепление с поверхностью кожи. Данный эффект исключает трение кожи в приемной гильзе протеза и тем самым предохраняет мягкие ткани культи пораженной конечности от потертостей, опрелостей, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. Чехол с соединительной системой в виде специального замка предназначен для создания комфортных условий и повышения амортизационного эффекта.

Изделие должно быть новым, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта РФ «ГОСТ Р 51632-2021. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (разд.3,4), «ГОСТ ИСО 10993-1-2021. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», «ГОСТ ИСО 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», «ГОСТ ИСО 10993-10-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Требования к безопасности товара.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития РФ. В изделии не допускаются механические повреждения.

Место выполнения работ: Изготовление чехлов для культей должно быть осуществлено по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя).

Обеспечение инвалидов изделиями: Снятие мерок и выдача готового изделия должны осуществляться в Удмуртской Республике по выбору Получателя: по месту жительства инвалида или местах, максимально приближенных к месту жительства Получателей, в специально оборудованных помещениях.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 10.12.2022г.

Срок предоставления изделий Получателю с момента получения Исполнителем Направления, оформленного Заказчиком в соответствии со списком Получателей на обеспечение изделиями – не более 60 (шестидесяти) календарных дней.

Гарантийный срок эксплуатации чехлов из полимерного материала - 6 месяцев со дня выдачи изделия и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Получателем, гарантия качества распространяется на все составляющие изделия.

Гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на повреждения, возникшие в результате использования чехла не по назначению и/или с чрезмерной нагрузкой, а также несоблюдения инструкций изготовителя. В случае выявления дефектов изделия в срок менее 6-ти месяцев со дня подписания получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ Получателем, чехол подлежит замене на изделие той же модели.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.