Описание объекта закупки

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на поставку инвалидам технических средств реабилитации - подгузников для детей.

- Требования к качеству Товара (нормы, правила, стандарты)

Наличие регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

- ОКПД2 – 17.22.12.120

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг – Кемеровская область – Кузбасс.

Поставщик обязан предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Поставка Товара в Кемеровскую область - Кузбасс в соответствии с календарным планом:

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2023 год | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 22-01-16 Подгузники для детей весом до 9 кг | В течение 15 календарных дней с момента заключения контракта | 11 200 |
| 2. | 22-01-17 Подгузники для детей весом до 20 кг | В течение 15 календарных дней с момента заключения контракта | 157 500 |
| 3. | 22-01-18 Подгузники для детей весом свыше 20 кг | В течение 15 календарных дней с момента заключения контракта | 131 200 |
| ИТОГО: | 299 900 |

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «31» марта 2023 года.

Срок действия контракта до «30» апреля 2023 года.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

| № п/п | КТРУ/ Артикул модификации Товара | Наименование и описание модификации Товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17.22.12.120-00000001 Подгузники детские 22-01-16 Подгузники для детей весом до 9 кг | 22-01-16 Подгузники для детей весом до 9 кг Обратная сорбция не более 6 г. Время впитывания не более 3 с. | 11 200 |
| 2. | 17.22.12.120-00000001 Подгузники детские 22-01-17 Подгузники для детей весом до 20 кг | 22-01-17 Подгузники для детей весом до 20 кг Обратная сорбция не более 14 г. Время впитывания не более 3 с. | 157 500 |
| 3. | 17.22.12.120-00000001 Подгузники детские 22-01-18 Подгузники для детей весом свыше 20 кг | 22-01-18 Подгузники для детей весом свыше 20 кг Обратная сорбция не более 16 г. Время впитывания не более 3 с. | 131 200 |
| ИТОГО: | 299 900 |

Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара

Классификация абсорбирующего белья представлена в Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (09 30 Вспомогательные средства для абсорбирования мочи и испражнений).

Подгузники для детей должны соответствовать требованиям стандартов:

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска,

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 5 Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 10 Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»,

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»,

- ГОСТ Р 52557-2020 «Подгузники детские. Общие технические условия». С 01.02.2023 вводится в действие на территории Российской Федерации ГОСТ Р 70167-2022 «Подгузники для детей-инвалидов. Общие технические условия» (разработчик Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «РСТ»).

4. Технические требования

Подгузники изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52557-2020 по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и/или группу подгузников. При необходимости на подгузники утверждают образец-эталон по ГОСТ 15.009.

4.2 Требования к конструкции подгузников

Конструкция подгузников включает (начиная со слоя, контактирующего с кожей ребенка):

- верхний покровный слой;

- распределительный слой;

- абсорбирующий слой;

- защитный слой;

- нижний покровный слой;

- боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками;

- застежки-"липучки" с двух сторон подгузника на передней кромке или эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка.

Допускается изготовлять подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев.

Подгузники для плавания изготовляют без абсорбирующего слоя.

При отсутствии нижнего покровного слоя его функции выполняет защитный слой.

Подгузники могут иметь дополнительные слои помимо вышеперечисленных, выполняющие определенные функции.

Допускаются другие варианты конструкции  подгузников.

4.3 Техническое исполнение подгузников

Подгузники изготовляют в виде раскроя трусов с застежками-"липучками" или в виде готовых трусов.

Подгузники могут быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, обеспечивающими дополнительную защиту кожи ребенка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом (вазелин, лосьон и др.).

Допускаются другие виды (варианты) технического исполнения подгузников.

4.4 Декоративное исполнение подгузников

Нижний покровный слой или скрепляющие элементы подгузников изготовляют без отделки или с отделкой с помощью рисунка, нанесенного различными способами (печатью, тиснением и др.), или другими способами.

4.5 Требования к внешнему виду

В подгузниках не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, не являющиеся утвержденным элементом дизайна, посторонние включения, влияющие на функциональные свойства и внешний вид.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

Конструкцию подгузника, линейные размеры, техническое и декоративное исполнение указывают в технической документации на конкретные подгузники.

Линейные размеры подгузников - длину (с учетом обхвата по талии), длину и ширину (в центре и по краям) средней утолщенной части, размеры застежек-"липучек", эластичного пояса, оборок для обхвата через пах - изготовитель устанавливает в технической документации с учетом возраста или массы детей.

Для изготовления подгузников применяют следующие материалы:

- для верхнего и нижнего покровных слоев, барьерных элементов: нетканый материал или другие материалы с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями настоящего стандарта;

- распределительного слоя: нетканый материал или бумагу бытового и санитарно-гигиенического назначения из целлюлозы и древесной массы по нормативным документам или технической документации. Не допускается использование бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения из бумажной и картонной макулатуры;

- абсорбирующего слоя: распушенную целлюлозу или волокна других материалов синтетического или природного происхождения. Для повышения впитывающей способности в состав абсорбирующего слоя могут входить суперабсорбенты;

- защитного слоя: полимерную пленку или другие материалы, предотвращающие проникновение выделений из подгузника.

Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.

Сырье и материалы для изготовления подгузников указывают в технической документации на конкретные подгузники или группу подгузников.

4.10 Показатели качества подгузников

Показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников, должны соответствовать требованиям, указанным в таблице:

| Наименование | Значение показателя для возрастных групп | Метод |
| --- | --- | --- |
| показателя | для новорож- | для детей не старше одного года, ясельного, дошкольного и школьного возраста | испытания |
|  | денных | малых размеров | средних размеров | больших размеров | сверхбольших размеров |  |
| 1 Обратная сорбция, г, не более | 0,4 | 1,0 | 6 | 14 | 16 | По 6.2 |
| 2 Время впитывания, с, не более | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | По 6.3 |
| 3 Изменение рН водной вытяжки | Не более +/-1 ед. | По 6.5 |
| Примечания: 1 Показатели 1 и 2 не определяют для подгузников для плавания. 2 Показатель 2 не определяют для тех подгузников, на верхний покровный слой которых нанесены специальные ингредиенты, обеспечивающие дополнительную защиту кожи. |

4.11 Маркировка

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят непосредственно на упаковку, или на этикетку, или ярлык, прикрепляемые, или прилагаемые к упаковке, или вкладываемые в упаковку. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом) по усмотрению изготовителя. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка подгузников установлена в статье 9 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

В маркировку должна быть включена инструкция с указанием рекомендаций по правильному выбору вида и размера изделия (в виде надписей, цифровых или графических обозначений): диапазон массы ребенка или возрастной группы (рекомендованные изготовителем) и (или) номер подгузника.

Маркировка также должна содержать следующую информацию о подгузниках:

- особенности технического исполнения подгузника (например, трусики, подгузник для плавания и др.) (при необходимости);

- количество подгузников в упаковке;

- срок годности в формате: дата изготовления (мес, г.) и срок годности (мес, лет), или надпись "годен до" (мес, г.) или "использовать до" (мес, г.). Фраза "дата изготовления" в маркировке подгузников может быть заменена фразой "дата производства" или аналогичными по смыслу словами. Слова "годен до", "использовать до" в маркировке подгузников могут быть заменены словами "употребить до" или аналогичными по смыслу словами;

- штриховой код изделия (при наличии);

- указание по утилизации в виде надписей или графических изображений (например, "Не бросать в канализацию").

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках подгузников (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие включенные в маркировку сведения о подгузниках (вариант исполнения, отличительные характеристики, назначение и т.п.).

Требования к маркировке распространяются на продукцию, производимую на территории Российской Федерации, а также ввозимую по импорту и поступающую в обращение на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.

Маркировка грузовых мест (транспортной упаковки) - по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака "Беречь от влаги".

Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, - по ГОСТ 6658 с указанием номера партии. Артикул при его отсутствии не указывают.

4.12 Упаковка

Подгузники по несколько штук упаковывают в пакеты из полимерной пленки, или в пачки, или в коробки по ГОСТ 33781, или в другую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной возрастной группы, конструкции, линейных размеров, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (мес, г.).

Допускается по согласованию с потребителем упаковывать в один пакет, пачку или коробку подгузники в индивидуальной упаковке разных линейных размеров, видов, технического и декоративного исполнений при наличии на упаковке соответствующей маркировки.

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

В один ящик, кипу упаковывают подгузники одной возрастной группы, конструкции, линейных размеров, технического и декоративного исполнений, с одной датой изготовления (месяц, год).

Виды технических средств реабилитации указаны в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р».

В заявке рекомендуем указать модель поставляемого товара.

Срок годности подгузников для детей на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года.