Описание объекта закупки

техническое задание к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации - абсорбирующего белья (впитывающие простыни (пеленки)), подгузников для обеспечения ими  в 2023 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний

| Наименование товара | Функциональные характеристики и технические требования | Полное влагопоглощение, г/мл | Значения показателей | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых должны быть предназначены для впитывания и удерживания мочи, используемые для ухода за больными, страдающими недержанием мочи средней и тяжелой степени, лежачими больными. Бумажный подгузник для взрослых должен представлять собой многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Конструкция подгузников должна включать в себя: - верхний покровный слой; - распределительный слой; - абсорбирующий слой, который должен состоять из двух впитывающих слоев; - защитный слой; - нижний покровный слой; - барьерные элементы; - фиксирующие элементы (в случае исполнения изделия в виде раскроя трусов); - индикатор наполнения подгузника (при наличии). Подгузники должны быть изготовлены в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующими элементами. Подгузники могут быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, нанесенными на всю поверхность или в виде полосок, которые должны обеспечивать дополнительную защиту кожи человека от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Нижний покровный слой или фиксирующие элементы подгузников должны изготавливаться без отделки или с отделкой с помощью рисунка, нанесенного различными способами или с отделкой другими способами. В подгузниках не допускаются внешние дефекты – механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски. Для изготовления подгузников должны применяться следующие материалы: - для верхнего и нижнего покровных слоев, барьерных элементов должен быть использован нетканый материал или другие материалы с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012; Для распределительного слоя должен быть использован нетканый материал или бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения массой бумаги (материала) площадью 1м2 не более 25,0 г из целлюлозы и древесной массы. Не допускается использование бумаги для изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения, изготовленной из бумажной и картонной макулатуры по ГОСТ 10700-97; - для абсрбирующего слоя должны быть использованы волокнистые полуфабрикаты преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна и/или целлюлозная вата и/или целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбент на основе полимеров акриловой кислоты; - для защитного слоя должна быть использована полимерная пленка толщиной не более 30 мкм. Показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников, должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 55082-2012. В соответствии с пунктом 5.1 раздела 5 «Технические требования» ГОСТР 55082-2012 (далее – Национальный стандарт) подгузники должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и/или группу подгузников. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Маркировка упаковки подгузников должна быть на русском языке и должна включать: - наименование страны-изготовителя; - наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии); - наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузниках (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии); - правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста); - указания по утилизации: «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, отображающий эти указания; - информацию о наличии специальных ингредиентов; - номер артикула (при наличии); - количество подгузников в упаковке; - отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); - дату (месяц, год) изготовления; - срок годности, устанавливаемый изготовителем; - обозначение стандарта ГОСТ Р 55082-2012; - штриховой код изделия (при наличии). Транспортирование подгузников должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Поставщиком должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), декларации о соответствии. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Подгузники подлежали обязательной сертификации, допускается поставка Изделий, имеющих действующий сертификат соответствия. |  |  |  |
|  | Подгузники для взрослых, размер «S» (объем талии до 90 см) | не менее 1 400 г | Минимальное значение | 365 |
|  | Подгузники для взрослых, размер «М» (объем талии до 120 см) | не менее 1 800 г | Минимальное значение | 4600 |
|  | Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии до 150 см). | не менее 2 000 г | Минимальное значение | 12000 |
|  | Подгузники для взрослых, размер «XL» (объем до 175 см). | не менее 2 800 г | Минимальное значение | 1810 |
| Впитывающие простыни (пеленки) | Абсорбирующая пеленка должна обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов, с нарушениями функций выделения, обеспечивать сухость кожи, защиту постельного белья, постели и сиденья и препятствовать размножению болезнетворных микробов. Абсорбирующая пеленка должна предназначаться для дополнительной защиты постельного белья от протекания мочи или кала и использоваться вместе с подгузниками, впитывающими трусами или прокладками, использоваться для ухода за больными, страдающими недержанием мочи легкой, средней и тяжелой степени, лежачими больными, а также в других случаях. Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям стандартов ГОСТ 52770-2016, ГОСТ Р 57762-2021. Абсорбирующее белье должно представлять многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем. Внутренний основной впитывающий слой белья должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри белья и должен состоять из целлюлозных волокон, целлюлозной ваты, целлюлозного полотна, может быть с добавлением химических волокон или без них. Функциональным предназначением абсорбирующего белья должно быть обеспечение впитывания мочи и/или жидкого кала и защиты постели и/или сиденья от протекания. Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья. Отмарывание краски печатного изображения не допускается. Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать: - наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак; - наименование страны-изготовителя; - местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии); - наименование белья; - товарную марку (при наличии), размеры, номер белья (при наличии); - правила по применению белья (в виде рисунков или текста); - указания по утилизации белья: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания; - состав; - информацию о наличии специальных ингредиентов; - отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста); - номер артикула (при наличии); - количество белья в партии; - номер партии (серии); - слова «Для однократного применения» (и/или графическое изображение, четко и ясно отображающее эти указания) ; - слово «Нестерильно» (и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания); - слово «Нетоксично» (и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания); - дату (месяц, год) изготовления; - срок годности, устанавливаемый изготовителем; - штриховой код (при наличии); - обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий); -номер и дату регистрационного удостоверения Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например, сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение и др. Изделия должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении. Не допускается механические повреждения упаковки, открывающие доступ к поверхности белья. Для транспортирования белья в потребительской упаковке должно быть уложено в картонную коробку по ГОСТ 33781 или ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142. Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.на абсорбирующее белье должно быть обязательно. |  |  |  |
|  | Впитывающие простыни (пеленки) 60х90 см | Не менее 1200 мл | Минимальное значение показателей | 8500 |
|  | Впитывающие простыни (пеленки) 60х90 см | 1900 мл | Значение не подлежит изменению | 730 |
| ИТОГО | 27 640 |

Итого количество:  27 640 шт.

Сроки предоставления гарантии качества на подгузники:

Данные средства являются продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но указываются срок годности продукции (не менее чем до декабря 2024г.) и условия хранения.