ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Поставка технических средств реабилитации – бумажных подгузников для взрослых, для обеспечения инвалидов в 2018 году

| Наименование Товара / Наименование страны происхождения поставляемого товара | Технические (функциональные) характеристики, потребительские свойства Товара | Количество товара (шт.) | Начальная (максимальная) цена за единицу товара, в рублях | Начальная (максимальная) цена контракта, в рублях. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгузники для взрослых, размер «S», (объем талии/бедер до 90 см.) c полным влагопоглощением не менее 1000 г (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Бумажные подгузники для взрослых, малые, с полным влагопоглощением не менее 1000 г. (наименование в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012). | Бумажные подгузники для взрослых – должны быть многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, должны содержать гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны иметь: - барьерные элементы; - фиксирующие элементы. Типоразмеры подгузников: с обхватом талии/бедер до 90 см (для средней степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 1000 г, обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см. куб. в сек. | 13950 | 21,00 | 292950,00 |
| Подгузники для взрослых, размер «S», (объем талии/бедер до 90 см.) c полным влагопоглощением не менее 1400 г (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Бумажные подгузники для взрослых, малые, с полным влагопоглощением не менее 1400 г. (наименование в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012). | Бумажные подгузники для взрослых – должны быть многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, должны содержать гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны иметь: - барьерные элементы; - фиксирующие элементы. Типоразмеры подгузников: с обхватом талии/бедер до 90 см (для тяжелой степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 1400 г, обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см. куб. в сек. | 8010 | 24,00 | 192240,00 |
| Подгузники для взрослых, размер «М», (объем талии/бедер до 120 см.) c полным влагопоглощением не менее 1300 г (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Бумажные подгузники для взрослых, средние, с полным влагопоглощением не менее 1300 г. (наименование в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012). | Бумажные подгузники для взрослых – должны быть многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, должны содержать гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны иметь: - барьерные элементы; - фиксирующие элементы. Типоразмеры подгузников: с обхватом талии/бедер до 120 см (для средней степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 1300 г, обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см. куб. в сек. | 57330 | 24,00 | 1375920,00 |
| Подгузники для взрослых, размер «М», (объем талии/бедер до 120 см.) c полным влагопоглощением не менее 1800 г (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Бумажные подгузники для взрослых, средние, с полным влагопоглощением не менее 1800 г. (наименование в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012). | Бумажные подгузники для взрослых – должны быть многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, должны содержать гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны иметь: - барьерные элементы; - фиксирующие элементы. Типоразмеры подгузников: с обхватом талии/бедер до 120 см (для тяжелой степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 1800 г, обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см. куб. в сек. | 15000 | 26,00 | 390000,00 |
| Подгузники для взрослых, размер «L», (объем талии/бедер до 150 см.) c полным влагопоглощением не менее 1450 г (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Бумажные подгузники для взрослых, большие, с полным влагопоглощением не менее 1450 г. (наименование в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012). | Бумажные подгузники для взрослых – должны быть многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, должны содержать гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны иметь: - барьерные элементы; - фиксирующие элементы. Типоразмеры подгузников: с обхватом талии/бедер до 150 см (для средней степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 1450 г, обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см. куб. в сек. | 27000 | 25,00 | 675000,00 |
| Подгузники для взрослых, размер «L», (объем талии/бедер до 150 см.) c полным влагопоглощением не менее 2000 г (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Бумажные подгузники для взрослых, большие, с полным влагопоглощением не менее 2000 г. (наименование в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012). | Бумажные подгузники для взрослых – должны быть многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, должны содержать гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны иметь: - барьерные элементы; - фиксирующие элементы. Типоразмеры подгузников: с обхватом талии/бедер до 150 см (для тяжелой степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 2000 г, обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см. куб. в сек. | 12000 | 28,00 | 336000,00 |
| Подгузники для взрослых, размер «XL», (объем талии/бедер до 175 см.) c полным влагопоглощением не менее 1450 г (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Бумажные подгузники для взрослых, сверхбольшие, с полным влагопоглощением не менее 1450 г. (наименование в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012). | Бумажные подгузники для взрослых – должны быть многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, должны содержать гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны иметь: - барьерные элементы; - фиксирующие элементы. Типоразмеры подгузников: с обхватом талии/бедер до 175 см (для средней степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 1450 г, обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см. куб. в сек. | 6990 | 29,00 | 202710,00 |
| Подгузники для взрослых, размер «XL», (объем талии/бедер до 175 см.) c полным влагопоглощением не менее 2800 г (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Бумажные подгузники для взрослых, сверхбольшие, с полным влагопоглощением не менее 2800 г. (наименование в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012). | Бумажные подгузники для взрослых – должны быть многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, должны содержать гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны иметь: - барьерные элементы; - фиксирующие элементы. Типоразмеры подгузников: с обхватом талии/бедер до 175 см (для тяжелой степени недержания), с полным влагопоглощением не менее 2800 г, обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см. куб. в сек. | 10470 | 29,00 | 303630,00 |
| ИТОГО: |  | 150750 |  | 3768450,00 |

Требования к безопасности, экологической безопасности и качеству товара

Подгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 11948-1-2015 «Подгузники для взрослых. Часть 1. Испытания изделия целиком».

В подгузниках не допускаются внешние дефекты – механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

Материалы, применяемые для изготовления подгузников, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

Поставляемые  подгузники должны иметь регистрационное удостоверение, декларацию о соответствии, выданные в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

Требования к хранению, упаковке товара

Транспортирование, хранение, упаковка, транспортная упаковка, маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

Заказчик осуществляет постепенную выборку Товара в зависимости от потребностей Заказчика. В случае не выборки Заказчиком Товара в установленный  Контрактом  срок поставки,  в связи с исчерпанием потребностей Заказчика в данных технических средствах, настоящий Контракт подлежит расторжению по соглашению Сторон.

Поставщик обязан:

- вести журнал телефонных звонков Инвалидов из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе  Инвалидом места и  времени  доставки Товара.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами  по вопросам получения Товара.

Срок поставки товара: С момента заключения Государственного Контракта по 30.11.2018 года.

Заказчик осуществляет постепенную выборку Товара, в зависимости от потребностей Заказчика.

До момента поставки Товара Инвалиду, Поставщик осуществляет предварительную поставку Товара в г. Читу. Предварительная поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика. Поставщик обязан поставить Товар в г. Читу, в объеме, заявленном Заказчиком в заявке, в течение 7 дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика и организовать предварительную приемку Товара.

Доставка до места жительства инвалида должна осуществляться в течение 15 дней с момента получения Поставщиком от Заказчика Реестра получателей.

Товар поставляется Инвалидам, в соответствии с Графиком поставки Товара, который разрабатывается Поставщиком, в пределах сроков поставки, установленных настоящей Документацией.  В данном графике должна быть отражена информация о  сроках поставки Товара до Получателя. График поставки Товара предоставляется Поставщиком Заказчику, в течение 1 (одного) рабочего дня, со дня вручения Заказчиком Поставщику Реестра Получателей.

Реестры получателей вручаются Поставщику после подписания Заказчиком Акта предварительной поставки Товара.