ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка подгузников для детей

| № п/п | Наименование закупаемого товара | Показатели, позволяющие определить соответствие поставляемого товара установленным требованиям | Кол-во, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатели, которые не могут изменяться | Показатели, в отношении которых Заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные значения закупаемого товара |  |
| 1. | Подгузники для детей весом до 9 кг | Подгузник – многослойное изделие разового использования с абсорбирующим слоем для впитывания и удержания мочи ребенка (далее – жидкость). Подгузники изготовлены в виде раскроя трусов с застежками – «липучками» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52557-2011 ««Подгузники детские бумажные. Общие технические условия» (далее - ГОСТ Р 52557-2011). Конструкция подгузника включает (начиная со слоя, контактирующего с кожей ребенка): Верхний покровный слой из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего жидкость в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи; Распределительный слой из нетканого материала - расположен за верхним покровным слоем и способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника; Абсорбирующий слой из распущенной целлюлозы и суперабсорбента (химический влагопоглощающий материал со способностью к гелеобразованию под влиянием впитывающей жидкости) – внутренний основной впитывающий слой подгузника, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника; Защитный слой из полимерной пленки – расположен непосредственно за абсорбирующим слоем и предотвращает проникновение жидкости наружу. Нижний покровный слой из нетканого материала – расположен за защитным слоем; Барьерные элементы (боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника) из нетканного материала, предотвращающие проникновение жидкости на кожу ребенка. Застежки – «липучки» (2 шт.) с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках, обеспечивающие лучшее прилегание подгузника к телу ребенка. Слои подгузников скрепляются с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы непрерывные. Подгузники пропускают воздух, но удерживают влагу. | Максимальный вес ребенка 9 кг | Полное влагопоглощение не менее 240 г. | 2145 |
|  |  |  |  | Обратная сорбция не более 6 г. |  |
|  |  |  |  | Время впитывания не более 3 с. |  |
|  |  |  |  | Толщина полимерной пленки не более 30 мкм. |  |
| 2. | Подгузники для детей весом до 20 кг |  | Максимальный вес ребенка 20 кг | Полное влагопоглощение не менее 270 г. | 105885 |
|  |  |  |  | Обратная сорбция не более 14 г. |  |
|  |  |  |  | Время впитывания не более 3 с. |  |
|  |  |  |  | Толщина полимерной пленки не более 30 мкм. |  |
| 3. | Подгузники для детей весом свыше 20 кг |  |  |
| 3.1. | Подгузники для детей весом свыше 20 кг |  | Максимальный вес ребенка 25 кг | Полное влагопоглощение не менее 280 г. | 86580 |
|  |  |  |  | Обратная сорбция не более 16 г. |  |
|  |  |  |  | Время впитывания не более 3 с. |  |
|  |  |  |  | Толщина полимерной пленки не более 30 мкм. |  |
| 3.2. | Подгузники для детей весом свыше 20 кг |  | Максимальный вес ребенка 30 кг | Полное влагопоглощение не менее 280 г. | 129870 |
|  |  |  |  | Обратная сорбция не более 16 г. |  |
|  |  |  |  | Время впитывания не более 3 с. |  |
|  |  |  |  | Толщина полимерной пленки не более 30 мкм. |  |
| ИТОГО: | 324480 |

Срок годности Товара – 1 год с момента выдачи товара Получателю.

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Поставка товара осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Допускается поставка подгузников без распределительного и нижнего покровного слоев, если при отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным). В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрывы краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечает медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

-незаметность;

- комфортность;

-простота пользования.

Материалы, применяемые для изготовления товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности, с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Подгузники по несколько штук упаковывают в пакеты из полимерной пленки, пачки, коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной возрастной группы, конструкции, линейных размеров, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника	Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят непосредственно на упаковку или на этикетку. Маркировку наносят любым способом, обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка также должна содержать следующую информацию о подгузниках:

- условное обозначение возрастной группы подгузника, размеры, предельно допустимая масса ребенка, номер подгузника (при необходимости);

- вид (вариант) технического исполнения подгузника;

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дата (месяц, год) изготовления;

- штриховой код изделия;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» либо рисунок, понятно отображающий эти указания.

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, наносить графические символы и рисунки, поясняющие включенные в маркировку сведения о подгузниках (вариант исполнения, отличительные характеристики, назначение и т.п.).

Допускается дату изготовления и срок годности дополнительно проставлять на фронтальной ленте.

Инструкция, содержащая информацию с указанием назначения подгузника, рекомендаций по правильному выбору вида подгузника, размеров с учетом возрастной группы и предельно допустимой массы ребенка, а также рекомендации по правильному применению подгузников и указания по утилизации, должна быть вложена в каждую упаковку подгузника.

Допускается перечисленную информацию наносить непосредственно на упаковку, если она будет являться исчерпывающей.

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место поставки товара: осуществляется по выбору Получателя:

- по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения Поставщика.

Поставщик обязан согласовать с Получателем место поставки Товара.

При выборе Получателем способа получения технического средства реабилитации – по месту нахождения Поставщика, в целях удобства Получателей осуществлять выдачу товара в Удмуртской Республике в местах, максимально приближенных к месту жительства Получателя, в оборудованных помещениях.

О предстоящей поставке товара Получатель должен быть уведомлен Поставщиком не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты поставки.

Срок поставки товара до Получателя - с момента получения Поставщиком от Заказчика списка Получателей технических средств реабилитации – в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.