Техническое задание

к электронному аукциону на поставку для инвалидов подгузников для взрослых, в 2018 году

Подгузники (Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология») должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения, в том числе находящихся на постельном режиме.

Подгузники должны соответствовать ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», в следующей части («ссылка»):

## «5 Технические требования

## 5.1 Подгузники изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и/или группу подгузников. При необходимости на подгузники утверждают образец-эталон по ГОСТ 15.009».

Таким образом, при поставке партии подгузников могут быть предоставлены:

- утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009 на каждый вид подгузников (при наличии);

-  технические условия на выпускаемую продукцию (при наличии);

- технологический регламент на выпускаемую продукцию (при наличии);

- документальное подтверждение проведенных по каждому виду подгузников приемо-сдаточных испытаний на соответствие ТУ и ГОСТ Р 55082-2012 (при наличии).

«5.2 Требования к конструкции подгузников

5.2.1 Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека):

- верхний покровный слой;

- распределительный слой;

- абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев;

- защитный слой;

- нижний покровный слой;

- барьерные элементы;

- фиксирующие элементы;

- индикатор наполнения подгузника (при наличии).

Допускается изготовлять подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев.

При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой»

«5.5 Требования к внешнему виду

5.5.1 В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

5.5.2 Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски».

«5.7 Для изготовления подгузников применяют следующие материалы:

- для верхнего и нижнего покровных слоев, барьерных элементов: нетканый материал или другие материалы с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями настоящего стандарта;

- для распределительного слоя: нетканый материал или бумагу бытового и санитарно-гигиенического назначения массой бумаги (материала) площадью 1 м ГОСТ Р 55082-2012 Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия не более 25,0 г из целлюлозы и древесной массы. Не допускается использование бумаги для изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения, изготовленной из бумажной и картонной макулатуры по ГОСТ 10700;

- для абсорбирующего слоя: волокнистые полуфабрикаты преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбент на основе полимеров акриловой кислоты;

- для защитного слоя: полимерную пленку толщиной не более 30 мкм.

Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников».

«5.8 Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными».

«5.10.2 Показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников, должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

| Наименование показателя | Значение показателя для подгузников видов и групп |
| --- | --- |
|  | сверхмалые | малые | средние | большие | сверхбольшие |
| Полное влагопоглощение, г., не менее | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 2800 |
| Обратная сорбция, г., не более | 4,4 |
| Скорость впитывания, см. /с не менее | 2,3 |

«5.11 Национального стандарта установлены исчерпывающие требования, предъявляемые к изготовителю по маркировке подгузников

5.11.1 Маркировка подгузников должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

5.11.2 Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение настоящего стандарта;

- штриховой код (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.

5.11.3 Допускается дополнительно наносить основную информацию о подгузнике (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой, а при его отсутствии - на защитный слой подгузника.

5.11.4 Не допускается наносить информацию о специальных свойствах подгузника, например "защищает кожу от раздражения", "поглощает запах", "воздухопроницаемый", "экологически чистый" и т.п., без соответствующего документального подтверждения.

5.11.5 Маркировка должна быть нанесена на русском языке. Маркировка продукции, поставляемой на экспорт, может быть нанесена на иностранном языке заказчика (поставщика, продавца и т.д.)».

«5.12 Упаковка

5.12.1 Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 12303, или коробки по ГОСТ 12301, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника».

Материалы, применяемые для изготовления абсорбирующего белья, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не вызывают аллергических реакций у инвалида при соприкосновении с открытыми участками кожи.

Подгузники должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.», а также стандартам серии ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий» (проверяется   наличие документов, выданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающих такую информацию).

| Наименование | Наименование изделия, функциональные Характеристики и технические требования | Количество в штуках |
| --- | --- | --- |
| Подгузники для взрослых | Подтверждением качества товара является: Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), выдаваемое в установленном порядке и Декларация о соответствии, подтверждающая безопасность подгузников для здоровья человека, Сертификат соответствия (добровольная сертификация), подтверждающий показатели качества подгузников в соответствии с ГОСТ), выдаваемые органом по сертификации в установленном порядке (при наличии). Срок годности подгузников – на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. Место, условия и сроки (периоды) поставки подгузников до конкретного получателя, составленные с учетом заявлений инвалидов, определяются Заказчиком (исполнительным органом Фонда). Участник размещения заказа должен указать конкретные показатели Товара, предлагаемого к поставке (товарный знак, функциональные и технические характеристики) в целях определения его соответствия требованиям заказчика. Поставка подгузников должна осуществляется по месту жительства инвалида (на условиях DDP). Срок поставки – 2018 год. До 26.09.2018 года должно быть выдано Получателям 100% объема товара. Размеры подгузников для взрослых и их впитываемость: |  |

|  | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90см, с полным влагопоглощением не менее 1400 гр.). | 20 000 |
| --- | --- | --- |
|  | Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120см, с полным влагопоглощением не менее 1800 гр.) | 80 000 |
|  | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150см, с полным влагопоглощением не менее 2000 гр.) | 140 000 |
|  | Подгузники для взрослых, размер "ХL" (объем талии/бедер до 175см, с полным влагопоглощением не менее 2800 гр.) | 50 000 |

В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании п.1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации (и абилитации) инвалидов.

Электронный аукцион на поставку подгузников для взрослых инвалидов проводится с целью реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 07.04.2008г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно - ортопедическими изделиями».

Согласно пункту 2 Правил № 240 обеспечение инвалидов TCP осуществляется в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов, разрабатываемыми федеральным государственным учреждением медико - социальной экспертизы в порядке, установленном приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2008 г. № 379н.

В индивидуальной программе реабилитации указываются технические средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р».

Главный специалист

группы социальных программ                                                     Х.Ш. Джатдоева

23.04.2018