| Описание объекта закупки (техническое задание) Выполнение в 2019 году работ по изготовлению протезов нижних конечностей для пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 1. Функциональные, технические и качественные характеристики Изделий. 1.1. Функциональные и технические характеристики Изделий: № п/п Наименование Изделия Характеристика Изделия Наименование используемого товара Показатель характеристики используемого товара ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Кол-во изделий (шт.) 1. Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени модульный для Получателей среднего уровня активности, постоянный. Пробная приемная гильза, постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Вкладной элемент: чехол среднего уровня стабилизации. Стопа со средним уровнем энергосбережения. Крепление протеза с использованием замка для полимерных чехлов. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием – чулками ортопедическими. Материал пробной приемной гильзы – листовой термопласт Наличие Заключение медико-технической комиссии 4 Материал постоянной приемной гильзы –слоистый пластик на основе связующих смол Наличие Материал вкладного элемента - полимер гелевый Наличие Материал стопы Углепластик Материал облицовки Полиуретан Материал чулок Полиамид Максимально допустимая нагрузка на регулировочно-соединительные устройства не менее 100 кг (включительно) 2. Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез голени немодульный, постоянный. Пробная приемная гильза, постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Стопа с высоким уровнем энергосбережения, адаптирующаяся к неровностям опоры во всех плоскостях. Крепление протеза с использованием гильзы бедра с шинами. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием – чулками ортопедическими. Материал пробной приемной гильзы - листовой термопласт Наличие Заключение медико-технической комиссии 1 Материалы постоянной приемной гильзы –слоистый пластик на основе связующих смол Наличие Материал гильзы бедра – кожа Наличие Материал шин – сталь Наличие Материал стопы Углепластик Материал облицовки | Полиуретан Материал чулок Полиамид 3. Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени модульный для Получателей низкого уровня активности, постоянный. Пробная приемная гильза, постоянная приемная гильза, вкладная мягкая изготовлены по слепку. Стопа одноосная монолитная. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием – чулками ортопедическими. Материал пробной приемной гильзы - листовой термопласт Наличие Заключение медико-технической комиссии 9 Материалы постоянной приемной гильзы –слоистый пластик на основе связующих смол Наличие Материал вкладной мягкой гильзы -вспененный термопласт Наличие Материал стопы Полиуретан | Материал облицовки Полиуретан Материал чулок Полиамид Максимально допустимая нагрузка на регулировочно-соединительные устройства не менее 100 кг (включительно) 4. Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени модульный для Получателей низкого уровня активности, постоянный. Пробная приемная гильза, постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Вкладной элемент – чехол. Стопа одноосная монолитная. Крепление протеза с использованием замка для полимерных чехлов. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием – чулками ортопедическими. | Материал пробной приемной гильзы - листовой термопласт Наличие Заключение медико-технической комиссии 1 Материалы постоянной приемной гильзы –слоистый пластик на основе связующих смол | Наличие Материал вкладного элемента - полимер гелевый Наличие Материал стопы Полиуретан Материал облицовки Полиуретан Материал чулок Полиамид Максимально допустимая нагрузка на регулировочно-соединительные устройства | не менее 100 кг (включительно) 5. Протез голени для купания Протез для купания, специальный. Пробная (2шт.) и постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Вкладной элемент – чехол. Регулировочно-соединительные устройства влагостойкие. Стопа бесшарнирная монолитная, со специальным рифлением на подошвенной поверхности для увеличения надежности сцепления на мокрой и скользкой поверхности с водостойким адаптером. Крепление протеза водостойкое с замком для полимерных чехлов. Материал пробной приемной гильзы – листовой термопласт Наличие Заключение медико-технической комиссии 6 Материал постоянной приемной гильзы - слоистый пластик на основе связующих смол Наличие Материал чехла – гелевый полимер Наличие Материал стопы Полиуретан Максимальная нагрузка на регулировочно-соединительное устройство не менее 100 кг (включительно) 6. Протез голени для купания Протез для купания, специальный. Пробная приемная гильза (2шт.), постоянная приемная гильза и вкладная мягкая гильза изготовлены по слепку. Регулировочно-соединительные устройства влагостойкие. Стопа бесшарнирная монолитная, со специальным рифлением на подошвенной поверхности для увеличения надежности сцепления на мокрой и скользкой поверхности с водостойким адаптером. Крепление протеза герметизирующим коленным бандажом. Материал пробной приемной гильзы – листовой термопласт Наличие Заключение медико-технической комиссии 1 Материал постоянной приемной гильзы - слоистый пластик на основе связующих смол Наличие Материал вкладной мягкой гильзы - вспененный термопласт Наличие Материал стопы Полиуретан Максимальная нагрузка на регулировочно-соединительное устройство не менее 100 кг (включительно) 7. Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени модульный для Получателей высокого уровня активности, постоянный. Пробная приемная гильза, постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Вкладной элемент – чехол высокого уровня стабилизации. Стопа с высоким уровнем энергосбережения, адаптирующаяся к неровностям опоры во всех плоскостях. Крепление протеза вакуумное с герметизирующим коленным бандажом. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием чулками ортопедическими. Материал пробной приемной гильзы листовой термопласт Наличие Заключение медико-технической комиссии 3 Материал постоянной приемной гильзы - слоистый пластик на основе связующих смол Наличие Материал чехла – полимер гелевый Наличие Материал стопы | Углепластик Материал облицовки Полиуретан Материал чулок Полиамид Максимально допустимая нагрузка на регулировочно-соединительные устройства не менее 100 кг (включительно) 8. Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени модульный для Получателей высокого уровня активности, постоянный. Пробная приемная гильза, постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Вкладной элемент – чехол высокого уровня стабилизации. Стопа углепластиковая с высоким уровнем энергосбережения с карбоновыми полосовыми пружинами, с разделенным носком и пяткой, обеспечивающими динамический контроль и мультиосное движение в голеностопе, с технологией, обеспечивающей плавную походку при любом уровне нагрузки, учитывающую вес и активность Получателя. Крепление протеза вакуумное с герметизирующим коленным бандажом. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием чулками ортопедическими. Материал пробной приемной гильзы -листовой термопласт Наличие Заключение медико-технической комиссии 3 Материал постоянной приемной гильзы - слоистый пластик на основе связующих смол Наличие Материал чехла – полимер гелевый Наличие Материал стопы Углепластик Материал облицовки Полиуретан Материал чулок Полиамид Максимально допустимая нагрузка на регулировочно-соединительные устройства не менее 100 кг (включительно) 9. Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный для Получателей среднего уровня активности, постоянный. Пробная приемная гильза и постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Вкладная мягкая гильза изготовлена по слепку. Коленный модуль многоосный, с пневматическим регулированием фазы сгибания. Стопа со средним уровнем энергосбережения. Крепление с использованием бандажа. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием чулками ортопедическими. Материал пробной приемной гильзы - листовой термопласт Наличие Заключение медико-технической комиссии 3 Материалы постоянной приемной гильзы –слоистый пластик на основе связующих смол Наличие Материал вкладной мягкой гильзы – вспененный термопласт Наличие Материал стопы Углепластик Материал облицовки Полиуретан Материал чулок Полиамид Максимально допустимая нагрузка на регулировочно-соединительные устройства не менее 100 кг (включительно) 10. Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный для Получателей среднего уровня активности, постоянный. Пробная приемная гильза, постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Вкладная мягкая гильза изготовлена по слепку. Коленный модуль полицентрический, пневматический с микропроцессорным управлением фазы переноса. Стопа со средним уровнем энергосбережения. Крепление с использованием бандажа. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием чулками ортопедическими. Материал пробной приемной гильзы - листовой термопласт Наличие Заключение медико-технической комиссии 1 Материалы постоянной приемной гильзы –слоистый пластик на основе связующих смол Наличие Материал вкладной мягкой гильзы – вспененный термопласт Наличие Материал стопы Углепластик Материал облицовки Полиуретан Материал чулок Полиамид Максимально допустимая нагрузка на регулировочно-соединительные устройства не менее 100 кг (включительно) 11. Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии . Протез бедра модульный для Получателей среднего уровня активности, постоянный. Пробная приемная гильза, постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Вкладная мягкая гильза изготовлена по слепку. Коленный модуль полицентрический с гидравлическим управлением фазой переноса, функцией ручного замка, системой вычисления силы реакции опоры для динамической стабилизации положения стоя, что позволяет осуществлять спуск и подъем по лестницам и перемещение по сильно пересеченной местности. Стопа со средним уровнем энергосбережения. Крепление с использованием бандажа. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием чулками ортопедическими. Материал пробной приемной гильзы - листовой термопласт Наличие Заключение медико-технической комиссии 4 Материалы постоянной приемной гильзы –слоистый пластик на основе связующих смол Наличие Материал вкладной мягкой гильзы – вспененный термопласт Наличие Материал стопы Углепластик Материал облицовки Полиуретан Материал чулок Полиамид Максимально допустимая нагрузка на регулировочно-соединительные устройства не менее 100 кг (включительно) 12. Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный для Получателей низкого уровня активности, постоянный. Пробная приемная гильза и постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Вкладная мягкая гильза изготовлена по слепку. Коленный шарнир многоосный, с независимым механическим регулированием фазы сгибания и разгибания. Стопа одноосная монолитная. Крепление – поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием чулками ортопедическими Материал пробной приемной гильзы - листовой термопласт Наличие Заключение медико-технической комиссии 5 Материалы постоянной приемной гильзы –слоистый пластик на основе связующих смол Наличие Материал вкладной мягкой гильзы – вспененный термопласт Наличие Материал стопы Полиуретан Материал облицовки Полиуретан Материал чулок Полиамид Максимально допустимая нагрузка на регулировочно-соединительные устройства не менее 100 кг (включительно) 13. Протез бедра для купания Протез бедра для купания, специальный. Пробная приемная гильза, постоянная приемная гильза изготовлены по слепку. Регулировочно – соединительные устройства влагостойкие. Стопа бесшарнирная монолитная, со специальным рифлением на подошвенной поверхности для увеличения надежности сцепления на мокрой и скользкой поверхности с водостойким адаптером. Коленный шарнир одноосный, гидравлический, влагостойкий. Крепление протеза - влагостойкий вакуумный клапан. Материал пробной приемной гильзы - листовой термопласт Наличие Заключение медико-технической комиссии 4 Материалы постоянной приемной гильзы –слоистый пластик на основе связующих смол Наличие Материал стопы Полиуретан Максимальная нагрузка на регулировочно-соединительные устройства не менее 100 кг (включительно) Итого: 45 1.2. Качественные характеристики Изделий. 1.2.1. Изделия должны иметь действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае, если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделие подлежало обязательной сертификации, допускается изготовление Изделия, имеющего действующий сертификат соответствия. В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по контракту Исполнитель в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых. 1.2.2. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»). 1.2.3. Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. 1.2.4. Изделия должны соответствовать следующим государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования»; ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний». ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»; ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей». 1.2.4. Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»). 1.2.5. Изделия должны быть новыми Изделиями, Изделиями, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. 1.2.6. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц. 1.3. Гарантийный срок на Изделия составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента получения Изделия Получателем. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления ремонта Изделий в период гарантийного срока Исполнитель должен в течение 15 рабочих дней осуществить замену такого изделия. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Footnotes

Показатели характеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем.