Электронный аукцион

Поставка подгузников для взрослых

Техническое задание

Классификация подгузников представлена в «ГОСТ Р ИСО 9999-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Подгузники должны соответствовать требованиям «ГОСТ Р 55082-2012 Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты).

| № п/п | Наименование изделия | Показатели и их значения, которые не могут изменяться | Показатели и их минимальные и/или максимальные значения | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подгузники для взрослых | Размер «S» (объем талии/бедер до 90 см) | - полное влагопоглощение - не менее 1000 г - обратная сорбция – не более 4,4 г - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с | 9 400 |
| 2. | Подгузники для взрослых | размер «М» (объем талии/бедер до 120 см) | - полное влагопоглощение - не менее 1300 г - обратная сорбция – не более 4,4 г - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с | 33 560 |
| 3 | Подгузники для взрослых | размер «L» (объем талии/бедер до 150 см) | - полное влагопоглощение - не менее 1450 г - обратная сорбция – не более 4,4 г - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с | 35 980 |
| 4 | Подгузники для взрослых | размер «XL» (объем талии/бедер до 175 см) | - полное влагопоглощение - не менее 1450 г - обратная сорбция – не более 4,4 г - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с | 5 680 |
|  | ИТОГО: |  |  | 84 620 |

В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. Маркировка должна быть нанесена на русском языке.

Маркировка упаковки подгузников должна содержать:

- наименование страны – изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату, (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение стандарта «ГОСТ Р 55082-2012 Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия»;

- штриховой код (при наличии).

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Транспортирование - по ГОСТ 6658 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

В связи с обеспечением на будущий период остаточный срок годности на подгузники на момент передачи их Получателю должен составлять - не менее 31.12.2019г.

Место поставки (доставки) товара: поставка Товара осуществляется Поставщиком по выбору Получателя: до места жительства Получателей, либо по месту нахождения Поставщика, либо по месту нахождения организованных Поставщиком «пунктов выдачи» на территории Республики Алтай.

Срок поставки: поставка осуществляется с момента заключения Государственного контракта по 30.09.2019 г.

Поставка осуществляется:  по г. Горно – Алтайску – в течение 10 рабочих дней со дня получения от Заказчика Реестра выдачи Товара; в районах Республики Алтай -  в течение 15 рабочих дней со дня получения от Заказчика Реестра выдачи Товара.