Описание объекта закупки

**Требования**

Подгузники для взрослых – многослойные изделия одноразового пользования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения, обеспечивать сухость кожи.

Должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия:

Подгузники применяются как средство реабилитации для больных с различными формами недержания мочи и кала с целью вспомогательного средства при наличии стойких ограничений жизнедеятельности (ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, и т.д.).

При поставке партии подгузников должны быть предоставлены копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и действующей декларации о соответствии.

Подгузники изготовляют в соответствии с техническими требованиями, предусмотренными ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и/или группу подгузников. При необходимости на подгузники утверждают образец-эталон.

При поставке партии подгузников должны быть предоставлены:

- протокол приёмо-сдаточных испытаний на каждую партию подгузников оформленный производителем;

- утвержденные образцы-эталонов на каждый вид подгузников (при наличии);

- технические условия на выпускаемую продукцию (в случае выпуска по ТУ) (при наличии).

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения.

Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы вышипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке.

Маркировка упаковки должна быть нанесена на русском языке и должна содержать сведения в зависимости от вида подгузников в соответствии с п. 5.11.2 ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

Изделия должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают изделия одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности изделия.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения изделий, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Остаточный срок годности для подгузников не менее 1 года с момента передачи инвалиду.

**Характеристики**

Подгузники для взрослых должны иметь следующие функциональные и технические характеристики:

- подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия»;

- подгузники должны закрывать боковые поверхности бедер. Подгузники изготавливаются в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующими элементами согласно ГОСТ Р 55082-2012;

- подгузники могут быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покрывном слое, нанесенными на всю поверхность или в виде полосок, обеспечивающими дополнительную защиту кожи человека от раздражения при соприкосновении с мочой и калом (вазелин, лосьон, и др.).

Допускаются другие виды технического исполнения подгузников.

Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека.

Впитывающий (абсорбирующий) слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами.

Верхние, нижние и барьерные элементы должны быть изготовлены из нетканого материала или других материалов с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями ГОСТ. Распределительный слой должен быть изготовлен из нетканого материала или бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Абсорбирующий слой должен быть изготовлен из волокнистого полуфабриката преимущественно древесного происхождения (целлюлозного волокна, целлюлозной ваты, целлюлозного полотна с добавлением химических волокон или без них) и [суперабсорбент](#sub_313)а на основе полимеров акриловой кислоты. Суперабсорбент представлен химическим влагопоглощающим веществом в виде гранул со способностью к гелеобразованию под влиянием впитываемой жидкости.

Подгузники должны иметь водонепроницаемые защитные барьерные элементы (барьеры, боковые оборки) в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающими проникновение жидкости на кожу.

Подгузник должен иметь:

- фиксирующие элементы: застежки-"липучки", эластичный пояс и др.;

- индикатор наполнения подгузника: сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое, а при его отсутствии - на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью (при наличии).

Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.

Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.

Обоснование необходимости использования описания товара, отличного от КТРУ. Описание объекта закупки производится на основании ГОСТ Р 55082 – 2012, а также согласно потребностей инвалидов, отраженных в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. N 86 н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

**Параметры подгузников для взрослых по размеру и влагопоглощению для средней степени недержания:**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и наименование КТРУ | Подгузники | Соответствие требованиям  ГОСТ Р 55082-2012 | | | | |
| Полное влагопоглощение, г, | Сорбционная способность после центрифугирования, г, | Обратная сорбция, г, | Скорость впитывания, см3/с, | Объём талии/бедер см., до |
| **Подгузники для взрослых, 17.22.12.130.00000001** | Подгузники для взрослых, размер малый «S» | Не менее 1000 | Не менее 120 | Не более 4.4 | Не менее 2.3 | До 90 |
| **Подгузники для взрослых, 17.22.12.130.00000001** | Подгузники для взрослых, размер средний «М» | Не менее 1300 | Не менее 220 | Не более 4.4 | Не менее 2.3 | До 120 |
| **Подгузники для взрослых, 17.22.12.130.00000001** | Подгузники для взрослых, размер большой «L» | Не менее 1450 | Не менее 330 | Не более 4.4 | Не менее 2.3 | До 150 |
| **Подгузники для взрослых, 17.22.12.130.00000001** | Подгузники для взрослых, размер сверхбольшой «XL» | Не менее 1450 | Не менее 330 | Не более 4.4 | Не менее 2.3 | До 175 |

**Параметры подгузников для взрослых по размеру и влагопоглощению для тяжелой степени недержания:**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и наименование КТРУ | Подгузники | Соответствие требованиям ГОСТ Р 55082-2012 | | | | |
| Полное влагопоглощение, г, | Сорбционная способность после центрифугирования, г, | Обратная сорбция, г, | Скорость впитывания, см3/с, | Объём талии/бедер см., до |
| **Подгузники для взрослых, 17.22.12.130.00000001** | Подгузники для взрослых, размер малый «S» | Не менее 1400 | Не менее 300 | Не более 4.4 | Не менее 2.3 | До 90 |
| **Подгузники для взрослых, 17.22.12.130.00000001** | Подгузники для взрослых, размер средний «М» | Не менее 1800 | Не менее 440 | Не более 4.4 | Не менее 2.3 | До 120 |
| **Подгузники для взрослых, 17.22.12.130.00000001** | Подгузники для взрослых, размер большой «L» | Не менее 2000 | Не менее 500 | Не более 4.4 | Не менее 2.3 | До 150 |
| **Подгузники для взрослых, 17.22.12.130.00000001** | Подгузники для взрослых, размер сверхбольшой «XL» | Не менее 2800 | Не менее 560 | Не более 4.4 | Не менее 2.3 | До 175 |

Заказчик, в целях проверки соответствия качества поставляемой продукции, оставляет за собой право подвергнуть подгузники приёмо-сдаточным испытаниям в учреждениях, имеющих аттестат аккредитации, полученный в соответствии с критериями аккредитации лабораторий, которые утверждены Приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014г. № 326 «Об утверждении критериев аккредитации перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитаций».

**Особые условия исполнения Государственного контракта.**

В ходе исполнения Государственного контракта на поставку подгузников для взрослых (далее – Контракт) Фонд социального страхования Российской Федерации для исполнения обязательств Заказчика будет привлекать территориальные органы Фонда, находящиеся в субъектах центрального федерального округа, в части:

1. Оформления и выдачи направлений Получателям на получение подгузников для взрослых (далее – Товар).

2. Осуществления выборочной проверки поставляемого Товара с привлечением уполномоченных представителей от региональных общественных организаций, в том числе с правом подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара либо направления Поставщику по Контракту отказа от подписания данного акта в письменной форме с указанием причин отказа и сроков их устранения.

3. Передачи Поставщику реестров Получателей Товара, которым выданы направления в отношении Товара, поступившего в субъект Российской Федерации.

4. Права требования устранения нарушений, в том числе замены Товара на Товар, соответствующий условиям Контракта, при обнаружении несоответствия количества, ассортимента, комплектности и качества поставленного Товара условиям Контракта.

5. Информирования Поставщика в случае смерти Получателя, включенного в реестр получателей Товара, который передан Поставщику, и замены Получателя.

6. Контроля за наличием, порядком и сроками поставки Товара, включая движение Товара на складе Поставщика, с подписанием, при необходимости, соответствующего акта.

7. Права запрашивать у Поставщика журнал телефонных звонков, видеоматериалы движения Товара на складе Поставщика.

8. Контроля за исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, по поставке Товара Получателям.

9. Получения от Поставщика актов приема - передачи Товара, отчетов о поставке Товара Получателям, отрывных талонов к направлениям, проверки данных документов либо направление Поставщику отказа от принятия в письменной форме с указанием причин отказа и сроков их устранения.

10. Получения от Получателя информации о факте обнаружения при должной эксплуатации Товара несоответствия качества Товара и направлении претензии (рекламации) по качеству Товара в адрес Поставщика.

11. Совместной с Поставщиком сверки осуществленных поставок Товара в региональное отделение Фонда в процессе исполнения Контракта.