# Электронный аукцион

Поставка подгузников для взрослых

Техническое задание

Подгузники должны соответствовать требованиям «ГОСТ Р 55082-2012 Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты).

| № п/п | Наименование изделия | Показатели и их значения, которые не могут изменяться | Показатели и их минимальные и/или максимальные значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подгузники для взрослых | Размер «S» (объем талии/бедер до 90 см) | - полное влагопоглощение - не менее 1000 г - обратная сорбция - не более 4,4 г - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |
| 2. | Подгузники для взрослых | Размер «М» (объем талии/бедер до 120 см) | - полное влагопоглощение - не менее 1300 г - обратная сорбция - не более 4,4 г - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |
| 3. | Подгузники для взрослых | Размер «L» (объем талии/бедер до 150 см) | - полное влагопоглощение - не менее 1450 г - обратная сорбция - не более 4,4 г - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |
| 4. | Подгузники для взрослых | Размер «XL» (объем талии/бедер до 175 см) | - полное влагопоглощение - не менее 1450 г - обратная сорбция - не более 4,4 г - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |

В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. Маркировка должна быть нанесена на русском языке.

Маркировка упаковки подгузников должна содержать:

- наименование страны – изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату, (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение стандарта «ГОСТ Р 55082-2012 Изделия бумажные медицинского назначения.      Подгузники для взрослых. Общие технические условия»;

- штриховой код (при наличии).

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Транспортирование в соответствие с «ГОСТ 6658-75. Государственный стандарт Союза ССР. Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

В связи с обеспечением на будущий период остаточный срок годности на подгузники на момент передачи их Получателю должен составлять - не менее 30.11.2020 г.

Количество поставляемых товаров: невозможно определить (ч. 24 ст. 22, ст. 42 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Порядок определения количества поставленного товара на основании заявок Заказчика: заявка носит заявительный характер и формируется в ходе исполнения контракта в зависимости от потребности Заказчика в количестве Товара, не превышающем максимального значения цены контракта.

В заявке указываются сроки (число, месяц) поставки Товара в Республику Алтай, и его количество.