ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# к конкурсу на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей в 2020 году

ИКЗ _______________________________________

1. Цель: Определение исполнителя на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей в 2020 году в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Объект закупки: Выполнение работ по обеспечению инвалидов (далее – Получатели) протезами нижних конечностей в 2020 году (далее – Изделия), а именно:

| Наименование | Технические характеристики | Объем работ, шт. |
| --- | --- | --- |
| Протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени модульный на несколько уровней активности. Формообразующая часть облицовки модульная, мягкая, чулки косметические эластичные телесного цвета. Приемная гильза протеза изготавливается по слепку с культи нижней конечности пользователя. Материал приемной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, вкладной гильзы из вспененных материалов, чехла из полимерных материалов (по показаниям). Две промежуточные гильзы из термопластического материала, без вкладных элементов. Метод крепления определяется уровнем активности и физиологическими особенностями пользователя: шинно-кожаной манжеткой, наколенником, наколенником с вакуумным клапаном, замком для полимерных чехлов (по показаниям). Регулировочно-соединительное устройство на нагрузку 40 кг, 70 кг, 100 кг, 135 кг (по показаниям). Модуль стопы выбран на основании общего состояния, а также профессиональной и частной жизни пользователя, высота каблука от 10 мм до 18 мм (по показаниям), с косметической оболочкой и пружинным элементом, имеет свойство накапливать энергию и обеспечивает гармоничный переход из фазы опоры в фазу переноса. В комплект поставки входит 4 чехла: чехол х/б на культю голени-2 (шт.); чехол шерстяной на культю голени-2 (шт.). Тип протеза- постоянный. | 4 |
| Протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени модульный на несколько уровней активности (по показаниям), в том числе при врожденном недоразвитии нижней конечности. Формообразующая часть облицовки модульная мягкая, чулки косметические перлоновые. Приемная гильза протеза изготавливается по слепку с культи нижней конечности пользователя. Материал приемной гильзы из полимерных композиционных материалов (ПКМ) - «препрег» на основе эпоксидных смол, вкладной гильзы из вспененных материалов, чехла из полимерных материалов. Две промежуточные гильзы из термопластического материала, без вкладных элементов. Метод крепления определяется уровнем активности, физиологическими особенностями пользователя: наколенником, наколенником с вакуумным клапаном, замком для полимерных чехлов (по показаниям). Регулировочно-соединительное устройство на нагрузку 40 кг, 70 кг, 100 кг, 135 кг (по показаниям). Модуль стопы выбирается на основании общего состояния, а также профессиональной и частной жизни пользователя, высота каблука от 10 мм до 18 мм (по показаниям), с косметической оболочкой, пружинным элементом, имеет свойство накапливать энергию, обеспечивать гармоничный переход из фазы опоры в фазу переноса. В комплект поставки входит 4 чехла: чехол х/б на культю голени-2 (шт.); чехол шерстяной на культю голени-2 (шт.). Тип протеза- постоянный. Соответствует Национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 9999:2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности». Срок службы технического средства реабилитации 2 года (для детей-инвалидов- 1 год). | 12 |
| Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени не модульный, на низкий уровень активности. Без косметической облицовки, без оболочки, с косметической облицовкой и оболочкой (по показаниям). Приемная гильза изготавливается по индивидуальным размерам и обчерку культи из кожи, дерева (по показаниям). Количество примерочных гильз- одна. Крепление протеза шинно-кожанной манжеткой бедра, бандажом (по показаниям). Регулировочно-соединительное устройство определяется массой инвалида до 40кг, до 70кг, до 100кг, до 135кг (по показаниям). Стопа шарнирная полиуретановая. В комплект протеза входят 4 трикотажных чехла голени. Тип протеза- постоянный. | 5 |
| Протез голени для купания | Протез голени для принятия водных процедур. Формообразующая часть облицовки должна быть мягкая, оболочка – косметическая водонепроницаемая телесного цвета, жесткая облицовка заламинированная (по желанию пользователя). Приемная гильза должна изготавливаться по слепку с культи нижней конечности получателя. Материал постоянной и двух промежуточных гильз - из слоистого пластика на основе акриловых смол с вкладной гильзой из вспененного материала. Стопа анатомической формы должна быть с гладкой поверхностью, со сложноконтурным закладным элементом, обеспечивать опорную функцию стопы, высота каблука от 5 мм до 15 мм (по показаниям). Крепление протеза - наколенник. Регулировочно-соединительное устройство определяется массой пользователя: 40 кг; 70 кг; 100 кг; 135 кг (по показаниям). Тип протеза – дополнительного назначения. | 5 |
| Протез бедра лечебно-тренировочный | Протез бедра для первичного протезирования, лечебно-тренировочный. Формообразующая часть облицовки должна быть модульная, мягкая, чулки - косметические перлоновые. Приемная гильза должна быть изготовлена по слепку с культи нижней конечности пользователя из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол с вкладными элементами, без вкладных элементов, с вкладным чехлом из полимерного материала (по показаниям): одна постоянная, три промежуточных. Крепление протеза должно быть: кожаный пояс, бандажное, вакуумный клапан (по показаниям). Коленный модуль должен определяться уровнем и причиной ампутации, общим состоянием пользователя: с фиксацией сгибания под нагрузкой, автоматической фиксацией движения шарнира полицентрического, моноцентрического. Регулировочно-соединительное устройство определяется массой пользователя: 40кг; 70кг; 100 кг; 135 кг (по показаниям). Стопа должна быть пенополиуретановая анатомической формы со сформированными пальцами, со стандартным шарниром высотой каблука от 10 мм до 18 мм (по показаниям), с регулировкой жесткости пяточного отдела, сменным пяточным амортизатором. Тип протеза – лечебно-тренировочный. В комплект поставки должны входить 4 чехла трикотажных, косметический эластичный чулок – 1 шт. | 17 |
| Протез при вычленении бедра модульного типа. | Формообразующая часть облицовки модульная, мягкая. Косметический чулок перлоновый. Приемная гильза изготавливается по слепку с культи нижней конечности пользователя. Материал постоянной приемной гильзы - слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладных элементов, с вкладными элементами (по показаниям). Материал двух промежуточных гильз - слоистый пластик на основе акриловых смол, термопластичный материал (по показаниям). Тазобедренный моноцентрический, полицентрический шарнир (по показаниям), обеспечивает приближенную походку к естественной. Коленный модуль выбирается с учетом уровня активности и физиологических особенностей пользователя, с фиксацией сгибания под нагрузкой, с автоматической фиксацией движения шарнира, с полицентрической, моноцентрической, пневматической и гидравлической системой управления. Регулировочно-соединительное устройство на нагрузку 40 кг, 70 кг, 100 кг, 135 кг, 155 кг (по показаниям). Модуль стопы выбирается на основании общего состояния, а также профессиональной и частной жизни пользователя, с повышенной упругостью в носовой части, с регулировкой жесткости пяточного отдела, сменным пяточным амортизатором, с косметической оболочкой, пружинным элементом, имеет свойство накапливать энергию, обеспечивать гармоничный переход из фазы опоры в фазу переноса. Метод крепления определяется уровнем активности и физиологическими особенностями пользователя: кожаное ремешковое крепление, застежка «Велькро», бандажное крепление (по показаниям). В комплект поставки входит 4 чехла - трусы. Тип протеза-постоянный. Соответствует Национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 9999:2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности». Срок службы технического средства реабилитации 2 года (для детей-инвалидов -1 год). | 3 |

3. Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ:

Место выполнения работ - Предоставить Получателям право выбора способа и места получения Изделий (по месту протезирования, по месту жительства или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Исполнителем на территории Ульяновской области).

## Срок выполнения работ -  Выполнить работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения реестра получателей изделия и не может быть позже 30 сентября 2020 года.

Срок действия Контракта - Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 30 октября 2020 года, а в части гарантийных обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

4. Начальная (максимальная) цена Контракта – 8 191 698 рублей 55 копеек.

# 5. Обоснование цены Контракта - Приложение №1 к Техническому заданию.

6. Требования к качеству, к техническим, функциональным характеристикам, требования к безопасности Изделий и работ:

Требования к техническим, функциональным характеристикам Изделий и работ

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей должны содержать комплекс мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Протезы нижней конечности изготавливаются с учетом анатомических дефектов нижней конечности, индивидуально для инвалида, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушения кровообращения и болевых ощущений при пользовании Изделиями.

Материалы, применяемые при изготовлении протезов и контактирующие с телом человека, не должны вызывать токсических и аллергических реакций кожных тканей в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 10993-1-2011 Межгосударственного стандарта «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 Межгосударственного стандарта «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственного стандарта «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 Национального стандарта Российской Федерации «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Национального стандарта Российской Федерации «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Изделия должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 Национального стандарта Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 53869-2010 Национального стандарта Российской Федерации «Протезы нижних конечностей».

Протезы нижних конечностей должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» п.4. Общие технические требования; ГОСТ ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные требования и методы испытаний».

Требования к безопасности Изделий и работ

### Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 10328-2007 Национального стандарта Российской Федерации «Протезирование. Испытания конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018 Национального стандарта Российской Федерации «Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов». Технические требования и методы испытаний».

### Изделия должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения получателем установленных требований по их пользованию.

### Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

### Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

### Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей должно осуществляться при наличии: декларации о соответствии на протезно-ортопедическое изделие, сертификатов соответствия, протоколов испытаний.

### Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке

### Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка протезов к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ ГОСТ Р 50444-92 Межгосударственного стандарта «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) Межгосударственного стандарта «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

### Упаковка Изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

### Требования к результатам работ

### Работы по обеспечению инвалидов Изделиями следует считать эффективно исполненными, если у инвалидов восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов Изделиями должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

7. Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ:

Исполнитель должен гарантировать, что результаты работ (Изделия), выполненные в соответствии с условиями Контракта, будут являться новыми, надлежащего качества и не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявятся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Срок гарантийного обслуживания Изделия устанавливается   -  12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта-сдачи приемки Изделия.

В случае если производителем гарантийный срок на комплектующие изделия (полуфабрикаты) указан более 12 (двенадцати) месяцев, Исполнитель производит замену полуфабрикатов в течение срока, указанного производителем.

В течение гарантийного срока Исполнитель производит замену или ремонт Изделия за счет собственных средств. Замена или ремонт Изделия должна быть произведена в течение 30 рабочих дней с даты обращения Получателя.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.