Техническое задание

На выполнение работ по изготовлению сложной ортопедической обуви для обеспечения детей-инвалидов в 2020 году за счет средств Федерального бюджета.

Место выполнения работ: Российская Федерация, Дальневосточный федеральный округ, по месту нахождения Исполнителя. Осмотр получателя и выбор конструкции протезно-ортопедического изделия производится в условиях специализированного стационара Исполнителя, находящегося по адресу на территории г. Хабаровска, а также гарантийное сервисное обслуживание осуществляется на территории г. Хабаровска.

Срок выполнения работ: по 10 декабря 2020 г.

Количество – объем определяется в ходе исполнения государственного контракта по мере необходимости в обеспечении изделиями.

Начальная (максимальная) цена единицы ортопедической обуви сложной без утепленной подкладки -  7 347 рублей 52 копейки.

Начальная (максимальная) цена единицы ортопедической обуви сложной на утепленной подкладке -  8 644 рубля 45 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта - 3 500 000 рублей 00 копеек (Три миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек).

Требования к функциональным характеристикам

Детская сложная ортопедическая обувь предназначена для инвалидов, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Детская сложная ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

-  достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Детская сложная ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5. Исследования на цитотоксичность, ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.

Требования к качеству выполнения работ

Детская сложная ортопедическая обувь не должна иметь дефекты: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

Требования к техническим характеристикам.

Детская сложная ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства.

Детская сложная ортопедическая должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

При обработке детской сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок. Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота).

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Срок выполнения работ не более 30 дней.

| Наименование ортопедической обуви по функциональной классификации | Техническое описание и характеристика |
| --- | --- |
| 9-01-01 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая сложная (без утепленной подкладки). Материалы верха обуви: наружные детали - из кож натуральных для верха обуви; внутренние детали (подкладка) - из кож натуральных для подкладки и верха обуви, на текстильной подкладке или на подкладке из трикотажного полотна. Материалы низа обуви: наружные детали - подошвы формованные, пластины из пористых и непористых резин для подошв и каблуков, кожи для низа обуви, накладки из пластин профилактических, рант декоративный; и внутренние детали - кожи для низа обуви, металлические детали. Обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой. Специальные детали подразделяются на жесткие, мягкие, металлические, межстелечные слои и прочие. Материалы для специальных деталей: юфть шорноседельная, спилок, плиты, прессованные из пробковой крошки, войлок, пенопласт эластичный, искусственный носок, шины и полукольца металлические, планшетки корсетные, металлические пластины. Обувь изготавливается по колодке или гипсовому слепку. Обувь удерживается на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек "молния и "контакт". Метод крепления подошвы - клеевой или рантово-клеевой. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви без утепленной подкладки должны быть: для верха обуви: - нубук толщиной не менее 2,8 мм, - замша толщиной 0,5 мм - 1,6 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая 0,6 – 1 мм, средняя 0,8 – 1,2 мм, толстая 1 – 1,4 мм. Подкладка обуви: - кожподклад толщиной 0,6 мм -1,2 мм, сорт 1, 2, 3. - обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию не менее 1700 циклов. Метод крепления подошвы: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой, - строчечно-клеевой, - иной. Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви могут быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина, - иное. Виды обуви: - Детские ботинки |
| 9-02-01 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Обувь ортопедическая сложная (на утепленной подкладке). Виды обуви: ботинки. Материалы верха обуви: наружные детали - из кож натуральных для верха обуви; внутренние детали (подкладка) - из кож натуральных для подкладки и верха обуви, из сукна технического прессованного, из меха искусственного или натурального. Материалы низа обуви: наружные детали - подошвы формованные, пластины из пористых и непористых резин для подошв и каблуков, кожи для низа обуви, накладки из пластин профилактических, рант декоративный; и внутренние детали - кожи для низа обуви, металлические детали. Обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой. Специальные детали подразделяются на жесткие, мягкие, металлические, межстелечные слои и прочие. Материалы для специальных деталей: юфть шорноседельная, спилок, плиты, прессованные из пробковой крошки, войлок, пенопласт эластичный, искусственный носок, шины и полукольца металлические, планшетки корсетные, металлические пластины. Обувь изготавливается по колодке или гипсовому слепку. Обувь удерживается на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек "молния и "контакт". Метод крепления подошвы - клеевой или рантово-клеевой. При изготовлении ортопедической обуви на утепленной подкладке должны быть: для верха обуви: - нубук толщиной от 2,5 мм, - замша толщиной 0,6 мм - 1,6 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая 0,6 - 1,0 мм средняя 0,8 - 1,2 мм толстая 1,0 - 1,4 мм. Подкладка обуви может быть: - мех искусственный, натуральный (в зависимости от медицинских показаний). Для низа обуви: - вороток III, IV, V категории толщиной 1,5 мм - 4,0 мм, Метод крепления подошвы должен быть: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой, - строчечно-клеевой, - иной. Межстелечные слои должны быть: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви должны быть: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина, - иное. Виды обуви: - Детские ботинки утепленные |