Технические требования к выполнению работ по изготовлению                                                      протезов голени модульных, в том числе при недоразвитии

для обеспечения инвалидов в 2021 году.

| Описание | Единица измерения | Кол-во | Цена единицы Изделий (руб.,коп.) | Стоимость Изделий (руб.,коп.) | Гарантийный срок (мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению |  |  |  |  |  |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный комбинированный; косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки чулки силоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз: 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; вкладная гильза из вспененных материалов, без чехла полимерного гелевого. Крепление протеза на инвалиде с использованием (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей пациента): - кожаных полуфабрикатов; - гильзы (манжеты с шинами) бедра; - наколенника. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента; стопа шарнирная/бесшарнирная, полиуретановая, монолитная; поворотное устройство отсутствует; тип протеза по назначению: постоянный. | Изделия должны соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 57765-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования». Проведение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов должно осуществляться при наличии сертификатов соответствия либо деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия. Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты. Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями. Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. Протезы нижних конечностей должны отвечать общим техническим требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний. Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства протезов нижних конечностей должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов». С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании: - приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности; - функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность. Упаковка протезного устройства предназначена для обеспечения соответствующей защиты от повреждений, износа или загрязнения в течение хранения и транспортирования. При этом следует учитывать различные условия хранения и транспортирования. | шт. | 20 | 59 098,30 | 1 181 966,00 | Не менее 12 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный среднего уровня активности. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон). Косметическое покрытие облицовки – чулки силоновые/перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приемных (пробных) гильз: 1. Индивидуальная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, с вкладной гильзой из вспененных материалов. Крепление протеза на инвалиде с использованием (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей пациента): - наколенника; - кожаных полуфабрикатов; - гильзы (манжеты с шинами) бедра. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный. |  | шт. | 5 | 83 721,89 | 418 609,45 | Не менее 12 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный среднего уровня активности с силиконовым чехлом. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон). Покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приемных (пробных) гильз: 1. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, с чехлом силиконовым. Крепление протеза голени на инвалиде с использованием (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей пациента): -замка для полимерных чехлов; -с помощью силиконового чехла, наколенника и вакуумного клапана. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный. |  | шт. | 10 | 125 602,38 | 1 256 023,80 | Не менее 12 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный высокого уровня активности с силиконовым чехлом. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; Количество приемных (пробных) гильз: 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; без вкладной гильзы, с чехлом силиконовым; крепление протеза голени на инвалиде с использованием (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей пациента): - силиконового чехла и замка для полимерных чехлов; - силиконового чехла, наколенника и вакуумного клапана. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа с высокой степенью энергосбережения; поворотное устройство отсутствует; тип протеза по назначению: постоянный. |  | шт. | 35 | 183 864,28 | 6 435 249,80 | Не менее 12 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный со стопой с гидравлической щиколоткой. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон). Косметическое покрытие облицовки – чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приемных (пробных) гильз: 2. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, без вкладной гильзы, чехол полимерный гелевый с высоким уровнем стабилизации; крепление протеза голени на инвалиде с использованием (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей пациента): - замка для полимерных чехлов; - с помощью силиконового чехла, наколенника и вакуумного клапана. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 125 кг. Стопа с гидравлической щиколоткой. Дополнительные функциональные устройства отсутствует. Тип протеза по назначению: постоянный. |  | шт. | 6 | 413 778,91 | 2 482 673,46 | Не менее 12 |
| Итого: |  | х | х | 76 | х | 11 774 522,51 | х |

Срок выполнения работ (передача Получателю результата выполненных работ) по Контракту – в течение 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения от Заказчика Реестра Получателей.

Непосредственно до начала выполнения работ предоставить Получателю право выбора способа получения готового Изделия (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи) посредством взаимодействия с Получателем, используя Реестр получателей, предоставленный Заказчиком.