**Техническое задание на поставку подгузников для взрослых**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование изделия (модель, шифр)** | **Характеристики изделия** | **Кол-во, шт.** |
| Подгузники для взрослых | Подгузники (Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология») должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения, в том числе находящихся на постельном режиме.  Подгузники должны соответствовать ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия.», в следующей части («ссылка»):  «5.2 Требования к конструкции подгузников  5.2.1 Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека):  - верхний покровный слой;  - распределительный слой;  - абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев;  - защитный слой;  - нижний покровный слой;  - барьерные элементы;  - фиксирующие элементы;  - индикатор наполнения подгузника (при наличии).  Допускается изготовлять подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев.  При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой.»  «5.5 Требования к внешнему виду  5.5.1 В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.  5.5.2 Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.»  «5.7 Для изготовления подгузников применяют следующие материалы:  - для верхнего и нижнего покровных слоев, барьерных элементов: нетканый материал или другие материалы с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями настоящего стандарта;  - для распределительного слоя: нетканый материал или бумагу бытового и санитарно-гигиенического назначения массой бумаги (материала) площадью 1 м² не более 25,0 г из целлюлозы и древесной массы. Не допускается использование бумаги для изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения, изготовленной из бумажной и картонной макулатуры по ГОСТ 10700;  - для абсорбирующего слоя: волокнистые полуфабрикаты преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбент на основе полимеров акриловой кислоты;  - для защитного слоя: полимерную пленку толщиной не более 30 мкм.  Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.»  «5.8 Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.»  «5.11 Маркировка  5.11.1 Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.  5.11.2 Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:  - наименование страны-изготовителя;  - наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);  - наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);  - правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);  - указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;  - информацию о наличии специальных ингредиентов;  - отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);  - номер артикула (при наличии);  - количество подгузников в упаковке;  - дату (месяц, год) изготовления;  - срок годности, устанавливаемый изготовителем;  - обозначение настоящего стандарта;  - штриховой код (при наличии).  Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.  5.11.3 Допускается дополнительно наносить основную информацию о подгузнике (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой, а при его отсутствии - на защитный слой подгузника.  5.11.4 Не допускается наносить информацию о специальных свойствах подгузника, например "защищает кожу от раздражения", "поглощает запах", "воздухопроницаемый", "экологически чистый" и т.п., без соответствующего документального подтверждения.  5.11.5 Маркировка должна быть нанесена на русском языке. Маркировка продукции, поставляемой на экспорт, может быть нанесена на иностранном языке заказчика (поставщика, продавца и т.д.)»  «5.12 Упаковка  Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.  В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).  Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.»  Подгузники, размер S - объем талии/бедер до 90 см., с полным влагопоглощением не менее 1400 г.  Подгузники, размер М - объем талии/бедер до 120 см., с полным влагопоглощением не менее 1800 г.  Подгузники, размер L - объем талии/бедер до 150 см., с полным влагопоглощением не менее 2000 г.  Подгузники, размер XL - объем талии/бедер до 175 см., с полным влагопоглощением не менее 2800 г.  **Показатели качества подгузников:**  Обратная сорбция - не более 4,4 г  Скорость впитывания - не менее 2,3 см³/с  Подгузники для взрослых должны соответствовать ГОСТ Р 55082-2012.  Соответствие требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016.  Наличие регистрационного удостоверения на подгузники обязательно. ­ | 17 700  167 700  150 000  29 000 |

**Место поставки товара:** Способы выдачи технических средств реабилитации получателям (способ доставки): выдача технических средств реабилитации получателям осуществляется по выбору Получателя, а именно:

- по месту жительства Получателя;

- в пунктах выдачи технических средств реабилитации.

**Срок поставки товара**: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 20 августа 2021 года.