|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование и характеристики изделия** | **Кол-во, шт.** |
| **Наименование изделия (модель, шифр)** | **Характеристики изделия** |
| Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) | Абсорбирующее белье должно быть изготовлено по **ГОСТ Р 57762-2017 «Бельё абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия».**Впитывающие пеленки представляют собой многослойное изделие, предназначенное для впитывания и удерживания мочи и/или жидкокала, используемого для ухода за больными, страдающими недержанием мочи легкой, средней и тяжелой степени.Бельё должно состоять из следующих слоев:**Верхний покровный слой.** **Абсорбирующий** **Наружный покровный.**Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего сплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными.Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) размер не менее 90 х 60 см. впитываемость от 1200 до 1900 мл,Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) размер не менее 60 х 60 см. впитываемость от 800 до 1200 млОбратная сорбция должна быть не более 5г.Функциональным предназначением впитывающей пеленки является обеспечение впитывания мочи и защиты постели и сиденья от протекания. Рабочая поверхность простыни остается сухой на протяжении всего периода использования пеленки, впитанная жидкость не выделяется наружу. В абсорбирующем белье не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения.Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать:наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак:наименование страны-изготовителя;местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);наименование белья;товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);правила по применению белья (в виде рисунков или текста);указания по утилизации белья: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;наименование материала(-ов);информацию о наличии специальных ингредиентов;отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);номер артикула (при наличии):количество белья в упаковке:номер партии (серии);слова «Для однократного применения»;слово «Нестерильно»;слово «Нетоксично»:дату (месяц, год) изготовления;срок годности, устанавливаемый изготовителем:штриховой код (при наличии);обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);номер и дату регистрационного удостоверения.Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение и др.Допускается использовать необходимые международные символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1.Допускается дополнительно наносить основную информацию о белье (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой.Не допускается наносить информацию о специальных свойствах белья, например: «защищает кожу от раздражения», «поглощает запах», «воздухопроницаемый», «экологически чистый» и т. п. без соответствующего документального подтверждения.Маркировка должна быть нанесена на русском языке. Маркировка продукции, поставляемой на экспорт, может быть нанесена на иностранном языке заказчика (поставщика, продавца и т. д.) и соответствовать ГОСТ Р 50444.Маркировка грузовых мест (транспортной тары) — по ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги». Обозначение условий хранения и другие дополнительные надписи должны быть нанесены на транспортную тару или ярлык в местах, свободных от транспортной маркировки.**Упаковка****Потребительская упаковка**Белье в количестве, определяемом предприятием-изготовителем упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781. или коробки по ГОСТ 33781. или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность белья при транспортировании и хранении.Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.один пакет, пачку или коробку упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья.**Транспортная упаковка**Для транспортирования белье в потребительской упаковке должно быть уложено в картонную коробку по ГОСТ 33781 или ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142. Для заклеивания клапанов ящика следует использовать клеевую ленту по ГОСТ 18251 или ГОСТ 20477.В каждую транспортную тару должен быть вложен упаковочный лист, в котором должно быть указано:наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;наименование изделия;число потребительских упаковок;условный номер упаковщика и контролера;дата упаковывания.В одну транспортную тару упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год). Наличие регистрационного удостоверения на абсорбирующее белье (пеленки) обязательно.  | 110 0001 380 |

**Место поставки товара:** Способы выдачи технических средств реабилитации получателям (способ доставки): выдача технических средств реабилитации получателям осуществляется по выбору Получателя, а именно:

- по месту жительства Получателя;

- в пунктах выдачи технических средств реабилитации.

**Срок поставки товара**: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до декабря 2021 года.