Техническое задание на поставку специальных средств при нарушении функций выделения (калоприемники, уроприемники) с целью обеспечения инвалидов

Объект закупки

Специальные средства при нарушении функции выделения: при кишечных стомах, при недержании кала. Классификация средств представлена в соответствии с ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» и ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Требования к качеству товара

В специальных средствах при нарушении функции выделения: при кишечных и мочевых стомах,  при недержании мочи, при задержке мочи, при недержании кала, не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Требования к безопасности товара

Специальные средства при нарушении функции выделения: при кишечных стомах, при недержании кала должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функции выделения: при кишечных и мочевых стомах,  при недержании мочи, при задержке мочи, при недержании кала должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Поставляемый Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к функциональным характеристикам товара

Специальные средства при нарушении функции выделения: при кишечных и мочевых стомах, при недержании мочи, при задержке мочи, при недержании кала должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» и ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», а также должны соответствовать межгосударственным стандартам ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»; ГОСТ ISO 10993-3-2018 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию ГОСТ ISO 10993-4-2020 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью»; ГОСТ ISO 10993-6-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологическогодействия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации»; ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизурующего действия»; ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия».

Требования к хранению, транспортировке, упаковке товара (калоприемники, уроприемники)

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка  упаковки должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии),

-обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  (калоприемники)

Специальные средства при нарушении функции выделения (калоприемники, мочеприемники и средства ухода за стомой) должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Срок годности изделий на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

Требования к месту, срокам  и условиям поставки (кало - мочеприемников и специальных средств ухода за стомой)

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства                            (г. Калуга и Калужская область), в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней (не позднее  20.12. 2021 года) с момента получения направленного Заказчиком реестра получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра получателей товара произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

Срок поступления товара в Калужскую область Российской Федерации указан в  Календарном плане.

|  | Подробное описание объекта закупки | Наименование по коду КТРУ, код КТРУ | Единица измерения | Количество товара, объема работы или услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (21-01-01) Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной : неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного либо прозрачного многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, без покрытия, с дренажным отверстием (портом), с зажимом, с фильтром или без фильтра; со встроенной плоской монослойной адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием. Диаметр вырезаемого отверстия адгезивной пластины должен быть в диапазоне от 10 до 80 мм. Наличие встроенного фильтра для нейтрализации запаха выходящего из мешка воздуха и устранения раздувания мешка или без фильтра. Объем мешка не менее 745 мл. Тип застежки: встроенный зажим. |  | шт | 330 |
| 2 | (21-01-07) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская. Облегченная плоская адгезивная пластина двухкомпонентного калоприемника: адгезивная монослойная пластина плоской формы из натурального гипоаллергенного гидроколлоида, содержащего желатин, пектин, натрий, карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцевыми кольцами размеры 38мм, 45мм, 57мм, 70 мм. Внешний (периферический) край пластины должен иметь окантовку из мягкого гипоаллергенного клейкого материала. Пластина должна быть гибкая, устойчивая к эрозии, должна абсорбировать естественную влагу кожи и легко адаптироваться к форме живота. Пластина и мешок должны соединяться между собой с помощью механического либо адгезивного фланцевого соединения. |  | шт | 100 |
| 3 | (21-01-07) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый. Стомный мешок дренируемый двухкомпонентного калоприемника: разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие, стомный мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с односторонним или двусторонним мягким нетканым или сетчатым покрытием, с фильтром/без фильтра, с дренажным отверстием (портом) с фланцевыми кольцами для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины, размеры 38мм, 45мм, 57мм, 70 мм. Объем стомного мешка не менее 595мл. Тип застежки: гибкий зажим ( не менее 1 одноразового самоклеящегося на каждый мешок). Наличие дополнительного приспособления: ушко на фланце мешка для использования фиксирующего пояса. |  | шт | 300 |
| 4 | (21-01-09) Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: мешок недренируемый : разъемный, герметичный стомный мешок из непрозрачного, многослойного, свыше четырех слоев, полиэтилена, не пропускающего запах, с односторонним или двусторонним мягким нетканым или сетчатым покрытием, со встроенным угольным фильтром площадью не менее 490 мм ² для предотвращения возникновения запаха и раздувания мешка; с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцевому соединению пластины. размеры 38мм, 45мм, 57мм, 70 мм. Мешки должны быть полностью совместимы и адаптированы к пластинам, в том числе и к замку фланцевого соединения. Объем стомного мешка – не менее 415 мл. Наличие дополнительного приспособления: ушко на фланце мешка для использования фиксирующего пояса. |  | шт | 270 |
| 5 | (21-01-07) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская. Адгезивная пластина плоская (для длительного ношения) двухкомпонентного калоприемника: адгезивная многослойная пластина с повышенной устойчивостью к эрозии плоской формы с клеевым слоем на гипоаллергенной гидроколлоидной основе спиралевидной структуры из не менее, чем двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка; диаметр фланца 40 мм, 50 мм, 60 мм. Пластина гибкая должна абсорбировать естественную влагу кожи и легко адаптироваться к форме живота. Пластина должна быть снабжена ушками для крепления пояса. Пластина и мешок должны соединяться между собой с помощью механического либо адгезивного фланцевого соединения. |  | шт | 330 |
| 6 | (21-01-07) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый Стомный мешок дренируемый двухкомпонентного калоприемника: разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие, мешок непрозрачный/прозрачный из многослойного полиэтилена или полиэстера, не пропускающего запах, с мягким нетканым быстросохнущим покрытием (подложкой) с одной или двух сторон, с фильтром/без фильтра, с дренажным отверстием (портом) с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца 40 мм, 50 мм, 60 мм Тип фланцевого соединения: механический (жесткий). Запорное устройство (замок) фланцевого соединения «ридикюльного» типа. Объем стомного мешка должен быть более 600 мл. Тип застежки: встроенная застежка или гибкий зажим, в комплекте одноразовый самоклеящийся гибкий на каждый мешок. |  | шт | 990 |
| 7 | (21-01-01) Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной Калоприемник однокомпонентный дренируемый: неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного/ прозрачного многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с односторонним или двусторонним мягким покрытием с дренажным отверстием (портом), с зажимом, с фильтром или без фильтра; со встроенной плоской монослойной адгезивной пластиной из натурального гипоаллергенного гидроколлоида, содержащего желатин, пектин, натрий, карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому диаметром в диапазоне от 19 до 64 мм. Адгезивная пластина должна быть гибкая, устойчивая к эрозии, благоприятно воздействовать на кожу, абсорбировать естественную влагу кожи, легко адаптироваться к форме живота. Объем стомного мешка не менее 594 мл. Тип застежки: многоразовый жесткий зажим в комплекте (не менее 1 многоразового пластмассового на 30 шт.,). |  | шт | 450 |
| 8 | (21-01-01) Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной: неразъемный герметичный стомный мешок из многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом, с фильтром или без фильтра; со встроенной плоской адгезивной пластиной без гидроколлоида содержащей альгинат натрия и касторовое масло. Стомный мешок должен быть из запахонепроницаемой прозрачной многослойной бесцветной пленки с одной стороны и пленки телесного цвета с другой стороны. Вырезаемое отверстие должно быть в диапазоне от 20 до 70 мм. Для герметичности фиксации наличие превышающей одну системы крепления – липкий гибкий фланец и герметизирующее кольцо. Тип застежки: зажим жесткий многоразовый из пластмассы в комплекте (не менее одной штуки на каждые 30 мешков). |  | шт | 720 |
| 9 | (21-01-01) Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной – неразъемный герметичный стомный мешок из полиэтилена, не пропускающего запах, с дренажным отверстием (портом), с зажимом, с фильтром или без фильтра; со встроенной плоской адгезивной пластиной без гидроколлоида содержащей альгинат натрия и касторовое масло. Стомный мешок должен быть из запахонепроницаемой многослойной прозрачной или непрозрачной пленки, с мягким сетчатым покрытием (подложкой) с одной стороны либо двух сторон. Вырезаемое отверстие в диапазоне от 20 до 80 мм. Для герметичности фиксации наличие не менее двух систем крепления – липкий гибкий фланец и герметизирующее кольцо. Тип застежки: зажим жесткий многоразовый из пластмассы в комплекте не менее 1 шт. на каждые 30 мешков.. |  | шт | 1200 |
| 10 | (21-01-11) Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская – адгезивная пластина монослойная или многослойная плоской формы для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся с уростомным мешком, с\без креплений для пояса, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Пластина должна быть гибкая, устойчивая к эрозии, должна абсорбировать естественную влагу кожи. Внешний (периферический) край пластины должен иметь окантовку из клейкого материала. Тип фланцевого соединения: механическое. Диаметр фланца – 40 мм, 50 мм, 60 мм (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). |  | шт | 250 |
| 11 | (21-01-11) Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: уростомный мешок герметичный, стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца 40 мм, 50 мм, 60 мм.Объем не менее 495 мл. |  | шт | 750 |
| 12 | (21-01-05) Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной: неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием, с антирефлюксным и сливным клапанами; со встроенной плоской многослойной адгезивной пластиной для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке. Встроенная адгезивная пластина должна быть на гипоаллергенной гидроколлоидной основе из не менее, чем двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 55 мм. Объем мешка не менее 535 мл. Дополнительно наличие многоразовой заглушки (затвора) для опорожнения и повторного закрытия мешка. Нестерильный. |  | шт | 930 |
| 13 | (21-01-08 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная Адгезивная конвексная монослойная или многослойная пластина вогнутой формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке при втянутых, соединяющаяся со стомным мешком, с креплениями для пояса, с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми отверстиями под стому с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Тип фланцевого соединения: механическое. Глубина конвекса не менее 4,5 мм. Вырезаемое отверстие под стому не менее 32 мм, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, Диаметр фланца – не более 40 мм. |  | шт | 30 |
| 14 | (21-01-08) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый - дренируемый стомный мешок анатомической формы, разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие, стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала, мягким покрытием, , не менее, чем с двух сторон, с наличием встроенного угольного фильтра, с дренажным отверстием (портом), встроенной застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца – не более 40 мм. |  | шт | 180 |
| 15 | (21-01-08) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина. Адгезивная конвексная монослойная или многослойная пластина вогнутой формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке при втянутых стомах, соединяющаяся со стомным мешком, с креплениями для пояса, с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми отверстиями под стому с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Тип фланцевого соединения: механическое. Глубина конвекса не менее 4,5 мм. Вырезаемое отверстие под стому не менее 32 мм, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, Диаметр фланца – не менее 50 мм. |  | шт | 10 |
| 16 | (21-01-08) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый - дренируемый стомный мешок анатомической формы, разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие, стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала, с мягким покрытием,не менее, чем с двух сторон, с наличием встроенного угольного фильтра, с дренажным отверстием (портом), или встроенной застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца – не более 50 мм. |  | шт | 30 |
| 17 | (21-01-01) Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной Калоприемник однокомпонентный дренируемый дышащий повышенной устойчивости к эрозии: неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного либо прозрачного многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с двусторонним мягким покрытием (подложкой), с дренажным отверстием (портом), со встроенным зажимом, со встроенным фильтром; со встроенной плоской многослойной адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе из не менее, чем двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 70 мм, стартовое отверстие не менее 12 мм. Стомный мешок анатомической формы из непрозрачного многослойного полиэтилена с мягким быстросохнущим водоотталкивающим нетканым покрытием (подложкой). Объем мешка не менее 590 мл. Наличие встроенного фильтра для нейтрализации запаха выходящего из мешка воздуха и устранения раздувания мешка. Тип застежки: встроенная застежка. |  | шт | 1320 |
| 18 | (21-01-01) Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной Калоприемник однокомпонентный дренируемый дышащий повышенной устойчивости к эрозии: неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного либо прозрачного многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с двусторонним мягким покрытием (подложкой), с дренажным отверстием (портом), со встроенным зажимом, со встроенным фильтром; со встроенной плоской многослойной адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе из не менее, чем двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не более 65 мм, стартовое отверстие не менее 12 мм. Стомный мешок анатомической формы из непрозрачного многослойного полиэтилена с мягким быстросохнущим водоотталкивающим нетканым покрытием (подложкой). Объем мешка не менее 590 мл. Наличие встроенного фильтра для нейтрализации запаха выходящего из мешка воздуха и устранения раздувания мешка. Тип застежки: встроенная застежка. |  | шт | 60 |
| 19 | (21-01-09) Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: мешок недренируемый мешок стомный, соответствующий фланцу пластины, разъемный, герметичный непрозрачный/прозрачный из многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с мягким нетканым быстросохнущим покрытием из флизелина с одной или двух сторон, со встроенным угольным фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцевому соединению пластины. Диаметр фланца не менее 40 мм, 50 мм, 60 мм. Тип фланцевого соединения: механический (жесткий). Запорное устройство (замок) фланцевого соединения «ридикюльного» типа. Стомные мешки должны быть полностью совместимы и адаптированы к пластинам. |  | шт | 90 |
| 20 | (21-01-03) Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной: Недренируемый (колостомный) однокомпонентный калоприемник повышенной устойчивости к эрозии (для длительного ношения): неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного/ прозрачного, многослойного полиэтилена, не пропускающего запах с односторонней или двухсторонней мягкой нетканой подложкой, с фильтром для нейтрализации запаха выходящего из мешка воздуха и устранения раздувания мешка; плоской многослойной адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе из не менее, чем двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием. Вырезаемое отверстие в диапазоне от 10 до 70 мм. Объем мешка не менее 540 мл. |  | шт | 60 |
| 21 | (21-01-01) Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной Калоприемник илеостомный для детей (педиатрический). Калоприемник однокомпонентный илеостомный дренирумый стомный мешк неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной из натурального гипоаллергенного гидроколлода, содержащего желатин, пектин, натрий, карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен с вырезаемым отверстием в диапазоне от 8 до 50 мм по стому. Пластина гибкая, легко адаптируется к форме живота. Мешок непрозрачный из пятислойного полиэтилена с мягкой сетчатой подложкой. Объем мешка не менее 300 мл. Возможно наличие фильтра для предотвращения возникновения запаха и раздувания мешка |  | шт | 90 |
| 22 | (21-01-01) Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной Калоприемник однокомпонентный дренируемый (илеостомный) повышенной устойчивости к эрозии (для длительного ношения): неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного либо прозрачного многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с односторонним или двусторонним мягким покрытием с дренажным отверстием (портом), с зажимом, с фильтром или без фильтра; со встроенной плоской многослойной адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе из не менее, чем двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием. Диаметр вырезаемого отверстия адгезивной пластины в диапазоне от 10 до 70мм. Объем мешка не менее 585 мл. Тип застежки: гибкий зажим, в комплекте одноразовый самоклеящийся гибкий на каждый мешок. |  | шт | 8040 |
| 23 | 21-01-12) Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина. Адгезивная конвексная монослойная или многослойная пластина вогнутой формы для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке при втянутых или плоских стомах, соединяющаяся с уростомным мешком, с креплениями для пояса, с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми отверстиями под стому с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Тип фланцевого соединения: механическое. Глубина конвекса не менее 4,5 мм. Вырезаемое отверстие под стому не менее 35 мм, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, Диаметр фланца – не более 60 мм |  | шт | 30 |
| 24 | (21-01-12) Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: герметичный, стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с односторонним или двусторонним мягким гидрофильным покрытием, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр не более 60 мм. Объем не менее 495 мл.. | Мешок уростомный многокомпонентный, 32.50.13. 190 - 00043 | шт | 90 |
| 25 | (21-01-02) Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной Калоприемник однокомпонентный дренируемый конвексный (для втянутых стом): неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного/ прозрачного многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с двусторонним мягким покрытием (подложкой), с дренажным отверстием (портом), со встроенным зажимом, со встроенным фильтром или без фильтра; со встроенной плоской многослойной адгезивной пластиной вогнутой формы на гипоаллергенной гидроколлоидной основе из не менее, чем двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием. Конвексная пластина глубокая. Стартовое вырезаемое отверстие адгезивной пластины конвексной формы не менее 15 мм, максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не более 43 мм. Стомный мешок анатомической формы из непрозрачного или прозрачного многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с не менее чем двусторонним мягким нетканым водоотталкивающим покрытием (подложкой), Объем мешка не менее 595 мл. Наличие встроенного угольного фильтра для нейтрализации запаха, выходящего из мешка воздуха, и устранения раздувания мешка или без фильтра. Тип застежки: встроенная застежка либо гибкий зажим самоклеющийся на каждый мешок. Нестерильный. |  | шт | 30 |
| 26 | 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной Калоприемник однокомпонентный дренируемый (илеостомный) на большую стому: неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного/ прозрачного многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с односторонним или двусторонним мягким покрытием с дренажным отверстием (портом), с зажимом, с фильтром или без фильтра; со встроенной плоской монослойной адгезивной пластиной из 100 % натурального гипоаллергенного гидроколлоида, содержащего желатин, пектин, натрий, карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен с вырезаемым отверстием в диапазоне не уже 8-100 мм под стому. Адгезивная пластина должна быть гибкая, устойчивая к эрозии, благоприятно воздействовать на кожу, абсорбировать естественную влагу кожи, легко адаптироваться к форме живота. Стомный мешок из полиэтилена более четырех слоев с мягкой односторонней или двусторонней подложкой. Объем мешка превышает восемьсот миллилитров. Тип застежки: многоразовый жесткий зажим (не менее 1 многоразового пластмассового на 10 шт.). Наличие дополнительной индивидуальной упаковки на каждый мешок. |  | шт | 30 |
| 27 | (21-01-09) Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская. Облегченная плоская адгезивная пластина двухкомпонентного калоприемника: адгезивная монослойная пластина плоской формы из натурального гипоаллергенного гидроколлоида, содержащего желатин, пектин, натрий, карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцевыми кольцами размеры 38мм, 45мм, 57мм, 70 мм. Внешний (периферический) край пластины должен иметь окантовку из мягкого гипоаллергенного клейкого материала. Пластина должна быть гибкая, устойчивая к эрозии, должна абсорбировать естественную влагу кожи и легко адаптироваться к форме живота. Пластина и мешок должны соединяться между собой с помощью механического либо адгезивного фланцевого соединения. |  | шт | 30 |
|  | ИТОГО |  | шт | 16740 |

Руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.

Заказчиком применяются собственные характеристики товара, в связи с отсутствием характеристик данного товара в позиции КТРУ.