**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

Поставка инвалидам подгузников для взрослых

Бумажные подгузники для взрослых (термин согласно Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия») группы малые, средние, большие, сверхбольшие для средней и тяжелой степени недержания.

Бумажные подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых» для подгузников группы малые, средние, большие, сверхбольшие для средней и тяжелой степени недержания.

Подгузники – многослойное изделие с абсорбирующим слоем одноразового использования для впитывания и удержания мочи, застежками-липучками и оборками, препятствующими протеканию.

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Внутренняя поверхность подгузников должна состоять из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Наружная поверхность подгузника нескользящая, из тонкого пластичного экологически чистого материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Впитывающий слой должен состоять из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и обладающим антибактериальными свойствами, что ограничивает появление неприятного запаха. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Боковые бортики, должны защищать от протеканий жидкости по бокам и не должны содержать латексных элементов, что уменьшает риск аллергических реакций.

Система крепления подгузника на теле инвалида: застежки-липучки многократного использования. Обязательное наличие индикатора влагонасыщения подгузника. В подгузниках должны отсутствовать механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четкое без искажений и пробелов.

Должны отсутствовать следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Общие требования к подгузникам, реализуемым на территории Российской федерации устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку должны наносить на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, теснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывания краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:  
 - наименование страны-изготовителя;  
 - наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);  
 - наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);  
 - правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);  
 - указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;  
 - информацию о наличии специальных ингредиентов;  
 - отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);  
 - номер артикула (при наличии);  
 - количество подгузников в упаковке;  
 - дату (месяц, год) изготовления;  
 - срок годности, устанавливаемый изготовителем;  
 - обозначение настоящего Национального стандарта;  
 - штриховой код (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.

Остаточный срок годности Товара на момент его поставки должен составлять не менее 12 месяцев от срока годности, установленного производителем. Объем предоставления гарантии качества товаров распространяется на весь объем поставляемого Товара.

Подгузники должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016, или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Отсутствует механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Подгузники, упакованные в потребительскую упаковку, упаковывают в кипу, ящик по [ГОСТ 6658](http://docs.cntd.ru/document/901711452)-75.

Транспортирование изделий должно осуществляться по [ГОСТ 6658](http://docs.cntd.ru/document/901711452)-75 любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия перевозки - по [ГОСТ 15150](http://docs.cntd.ru/document/1200003320)-69.

Условия хранения подгузников в транспортной упаковке на складах потребителя и изготовителя – по [ГОСТ 15150](http://docs.cntd.ru/document/1200003320)-69.

Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код ТСР, наименование**  **Товара, код позиции по КТРУ**  **(при наличии)** | **Кол-во, шт.** | **Значения показателей, которые не могут изменяться** | **Показатели и их минимальные и/или максимальные значения** |
| 1. 1 | 22-01-06 Подгузники для взрослых Размер «S»  17.22.12.130-00000001 Подгузники для взрослых | 5 850 | Размер «S»  (объем талии/бедер до 90 см) | - полное влагопоглощение - не менее 1000 г  - обратная сорбция - не более 4,4 г  - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |
|  | 22-01-07 Подгузники для взрослых Размер «S»  17.22.12.130-00000001 Подгузники для взрослых | 5 000 | Размер «S»  (объем талии/бедер до 90 см) | - полное влагопоглощение - не менее 1400 г  - обратная сорбция - не более 4,4 г  - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |
|  | 22-01-08 Подгузники для взрослых Размер «М»  17.22.12.130-00000001 Подгузники для взрослых | 20 620 | Размер «М»  (объем талии/бедер до 120 см) | - полное влагопоглощение - не менее 1300 г  - обратная сорбция - не более 4,4 г  - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |
|  | 22-01-09 Подгузники для взрослых Размер «М»  17.22.12.130-00000001 Подгузники для взрослых | 13 500 | Размер «М»  (объем талии/бедер до 120 см) | - полное влагопоглощение - не менее 1800 г  - обратная сорбция - не более 4,4 г  - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |
|  | 22-01-10 Подгузники для взрослых Размер «L»  17.22.12.130-00000001 Подгузники для взрослых | 25 830 | Размер «L»  (объем талии/бедер до 150 см) | - полное влагопоглощение - не менее 1450 г  - обратная сорбция - не более 4,4 г  - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |
|  | 22-01-11 Подгузники для взрослых Размер «L»  17.22.12.130-00000001 Подгузники для взрослых | 11 430 | Размер «L»  (объем талии/бедер до 150 см) | - полное влагопоглощение - не менее 2000 г  - обратная сорбция - не более 4,4 г  - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |
|  | 22-01-12 Подгузники для взрослых Размер «XL»  17.22.12.130-00000001 Подгузники для взрослых | 5 940 | Размер «XL»  (объем талии/бедер до 175 см) | - полное влагопоглощение - не менее 1450 г  - обратная сорбция - не более 4,4 г  - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с |
|  | 22-01-13 Подгузники для взрослых Размер «XL»  17.22.12.130-00000001 Подгузники для взрослых | 270 | Размер «XL»  (объем талии/бедер до 175 см) | - полное влагопоглощение - не менее 2800 г  - обратная сорбция - не более 4,4г  - скорость впитывания - не менее 2,3 см3/с |